公开专利：
[发明公布] 一种取向高硅电工钢的制备方法 

申请公布号：CN103725995A 申请公布日：2014.04.16 

申请号：2013107344015 申请日：2013.12.27 

申请人：东北大学 

发明人：沙玉辉;  左良; 柳金龙; 姚勇创; 张芳   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/60(2006.01)I;  全部  C22C38/06(2006.01)I; C22C38/08(2006.01)I; C22C38/12(2006.01)I; C22C38/16(2006.01)I; C21D8/12(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱


摘要：





一种取向高硅电工钢的制备方法，属于冶金技术领域，按以下步骤进行：（1）按设定成分冶炼并浇铸铸坯，其成分按重量百分比含C0.05~0.30%，Si4.0~7.0%，Mn0.01~1.0%，Als0~0.20%，Sn0~0.50%，Sb0~0.50%，Cu0~0.50%，Mo0~0.10%，Ni0~0.50%；（2）将板坯均热处理，然后进行热轧，压下率50~99%，获得热轧钢板；（3）采用含有中间退火的两次或两次以上轧制法，将热轧钢板加工到0.10~0.50mm，获得薄钢板；（4）将薄钢板进行脱碳退火和二次再结晶退火。本发明不使用AlN、MnS、Cu2S等各种第二相颗粒作为抑制剂，即可实现完善的二次再结晶，从而获得取向高硅电工钢板，降低了板坯加热温度，简化了生产流程。  
[发明公布] 一种硅含量梯度分布的高硅电工钢薄带的制备方法 

申请公布号：CN103722012A 申请公布日：2014.04.16 

申请号：2013107344087 申请日：2013.12.27 

申请人：东北大学 

发明人：左良;  沙玉辉; 柳金龙; 张芳; 柯云海   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B21B1/38(2006.01)I;  全部  B21B9/00(2006.01)I; B21B15/00(2006.01)I; C22C38/60(2006.01)I; C22C38/06(2006.01)I; C22C38/34(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   

摘要：





一种硅含量梯度分布的高硅电工钢薄带的制备方法，属于冶金技术领域，按以下步骤进行：制备高硅钢板和普硅钢板；选取长宽尺寸相等的两个高硅钢板和一个普硅钢板；分别去除氧化层；然后将普硅钢板置于两个高硅钢板之间，获得组合坯料；将组合坯料在惰性气氛、还原气氛、惰性还原混合气氛或真空条件下，加热保温；然后进行多道次热轧，获得复合硅钢板；将复合硅钢板酸洗，冷轧，最终退火。与传统的化学气相沉积方法相比，采用本发明方法制造硅含量梯度分布的高硅电工钢薄带，环境污染小、生产效率高，具有良好的应用前景。  

[发明公布] 一种亚晶界强化的高强度含Ti无间隙原子钢及其制备方法 

申请公布号：CN103540843A 申请公布日：2014.01.29 

申请号：2013104819811 申请日：2013.10.16 

申请人：东北大学 

发明人：申勇峰;  徐天帅; 赵宪明; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/14(2006.01)I; C21D8/02(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明属于冶金技术领域，特别涉及一种亚晶界强化的高强度含Ti无间隙原子钢及其制备方法。其化学成分，按重量百分比为：Mn0.12~0.16%，Ti0.08~0.10%，余量为Fe和不可避免杂质；亚晶界强化的高强度含钛无间隙原子钢的抗拉强度为540~710MPa，屈服强度为510~600MPa；其微观结构为等轴铁素体晶粒，晶粒的直径在20~30μm，几何必要位错界面之间的间距是300~500nm，胞状结构的尺寸400~800nm。其制备方法是将金属Fe、金属Mn及金属Ti熔炼、浇注成铸锭，再进行固溶处理，进行热轧，得到热轧板，进行得到薄钢板，对薄钢板进行退火，得到亚晶界强化的高强度含钛无间隙原子钢产品。本发明的原子钢材料具有很高的强度及较好的塑性变形能力，对迅速发展的汽车工业，机械制造业等技术领域的发展具有重要价值。  

[发明公布] 硅藻土包覆尿素制备缓/控释型化肥的方法 

申请公布号：CN103588574A 申请公布日：2014.02.19 

申请号：201310562756.0 申请日：2013.11.12 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  胡建设; 李松; 贾迎钢   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C05G3/00(2006.01)I; C05G3/04(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：郑虹  

摘要：





一种硅藻土包覆尿素制备缓/控释型化肥的方法涉及缓/控释化肥技术领域。按照以下步骤进行：（1）首先将硅藻土放入干燥箱中于干燥，经200~500目标准分样筛过筛后密封备用；（2）称取不同质量的PVA，加热使其溶解在水中，然后加入一定量的PVAc，冷却后定容配置成混合粘结剂；（3）将筛分后的颗粒尿素倒入糖衣机中，预热后滚动造粒，向糖衣机中喷洒雾化的PVA-PVAc混合粘结剂，待尿素颗粒表面形成一层均匀的黏结液后，加入一定量的硅藻土粉末，滚动造粒约4~8分钟至肥料颗粒表面形成一层致密的包裹层；重复上述过程3~6次获得硅藻土包覆的尿素。本发明的工艺步骤简便易行，无需昂贵的设备和苛刻的生产条件，将大大提高尿素的利用率与降低成本，适合大田作物应用。  

[发明公布] 一种低温合成TiB2-TiC陶瓷复合材料的方法 

申请公布号：CN103613388A 申请公布日：2014.03.05 

申请号：2013106447669 申请日：2013.12.05 

申请人：东北大学 

发明人：岳新艳;  王建军; 张月; 王伟; 茹红强   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/56(2006.01)I; C04B35/64(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种低温合成TiB2-TiC陶瓷复合材料的方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）将TiB2粉末和TiC粉末混合，再加入镍粉，混合均匀后制成混合粉末；（2）将混合粉末放入球磨机进行球磨，获得球磨粉末；（3）将球磨粉末烘干去除无水乙醇，然后过200目筛，过筛物料作为待烧结粉末；（4）将待烧结粉末置于模具中，在5~10MPa条件下压实，放入SPS烧结炉中；抽真空至真空度≤10Pa，在60~100MPa压力条件下进行SPS烧结，以90~120℃/min的速度升温至1150~1600℃，保温3~15min，制成TiB2-TiC陶瓷复合材料。本发明的方法可在较低温度下完成，具有能源消耗少，环境污染小，易于大规模推广等优点。

[发明公布] 一种大孔径三维网络SiC陶瓷材料的制备方法 

申请公布号：CN103396123A 申请公布日：2013.11.20 

申请号：2013103244516 申请日：2013.07.30 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强;  赵菁; 王伟; 岳新艳   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/565(2006.01)I; C04B38/02(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明属于陶瓷材料技术领域，具体涉及一种大孔径三维网络SiC陶瓷材料的制备方法。本发明是将SiC粉末与B4C粉末混合，加入氨水、糖、丙烯酰胺、N，N-亚甲基双丙烯酰胺和水球磨混合均匀，形成SiC混合浆料，向SiC混合浆料中加入表面活性剂、发泡剂双氧水和粘结剂，搅拌均匀加入引发剂凝胶发泡，得到发泡凝胶，在惰性气氛保护下，对发泡凝胶于1950-2040℃保温烧结0.5-1h，得到大孔径三维网络SiC陶瓷材料。本发明能制备大孔三维网络碳化硅，通过控制聚乙烯醇的浓度和添加量，可以控制孔径大小，同时过氧化氢水溶液的添加量可以控制孔隙率和孔径，而表面活性剂的使用则有效地改善大孔的连通性简单，可靠，不需要大的固定投资，具有良好的应用前景。

[发明公布] 硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法 

申请公布号：CN103553112A 申请公布日：2014.02.05 

申请号：2013105311661 申请日：2013.11.01 

申请人：东北大学 

发明人：孙旭东;  李金生; 刘绍宏; 李继光; 李晓东; 霍地; 朱琦; 张牧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01F17/00(2006.01)I; B82Y30/00(2011.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）将硬脂酸乙醇溶液与硝酸钇溶液混合制成钇-硬脂酸混合溶液；（2）加热后滴加氨水，保温制成硬脂酸钇乳状液；（3）离心分离，固相经过洗涤后烘干，制成硬脂酸钇粉体；（4）将硬脂酸乙醇溶液与硝酸铝溶液混合制成铝-硬脂酸混合溶液；（5）加热后滴加氨水，保温制成三硬脂酸铝乳状液；（6）离心分离，固相经过洗涤后烘干，制成三硬脂酸铝粉体；（7）将两种粉体混合后加热至熔融搅拌均匀，形成固体前驱体；（8）煅烧制成YAG纳米粉体。本发明的YAG纳米粉体纯度高、颗粒均匀，分散性良好，适合做荧光粉和激光透明陶瓷；本发明的方法具有反应温度，环境污染小，易于推广等优点。

[发明公布] 一种单分散银钯复合微球的制备方法 

申请公布号：CN103203458A申请公布日：2013.07.17

申请号：2013100301324申请日：2013.01.27

申请人：贵研铂业股份有限公司; 东北大学

发明人：陈立桥;  熊庆丰; 陈家林; 孙旭东; 霍地; 吴玲 

地址：650106云南省昆明市高新技术开发区科技路988号（昆明贵金属研究所) 分类号：B22F9/24(2006.01)I  全部 摘要： 本发明公开了一种单分散银钯复合微球的制备方法。该方法是将一定量的硝酸银、硝酸钯、一定量的表面活性剂和去离子水依次加入烧杯中，完全溶解后，搅拌下加入一定量的碱调整溶液的pH为碱性，得到银钯混合体系作为原料液；一定量的水合肼加入到去离子水中，搅拌均匀作为  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种980MPa级高强塑积汽车用钢的热处理工艺 
申请公布号：CN103555902A申请公布日：2014.02.05

申请号：2013105209983申请日：2013.10.29

申请人：东北大学

发明人：王建军; 王炳权；刘沿东; 刘春明; 孟庆格

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D6/00(2006.01)I; C21D1/18(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明属于材料热处理技术领域，特别涉及一种980MPa级高强塑积汽车用钢的热处理工艺。本发明的热处理工艺，步骤是将经过前处理的TRIP780冷轧钢板，于820-840℃保温2-5min，保温结束后迅速冷却至230-250℃保温5-10s；淬火后再快速加热，控制配分温度在400-420℃之间，配  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种Q&P980钢的热处理工艺 
申请公布号：CN103555894A申请公布日：2014.02.05

申请号：2013105205802申请日：2013.10.29

申请人：东北大学

发明人：王建军;  王炳权; 刘沿东; 刘春明; 孟庆格 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D1/18(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明属于材料热处理技术领域，特别涉及一种Q&P980钢的热处理工艺。具体步骤是首先将经过前处理的Q&P980冷轧钢板，于800-820℃保温2-5min，保温结束后迅速降温到230-250℃保温时间在5-10s，淬火后进行配分，配分温度在380-420℃之间，配分时间在30-60s之间，最后进行  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高强韧性高强塑性马氏体不锈钢及其制备方法 
申请公布号：CN103614649A申请公布日：2014.03.05

申请号：201310652072X申请日：2013.12.06

申请人：东北大学

发明人：王立军; 刘春明 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/38(2006.01)I;  全部 摘要： 一种高强韧性高强塑性马氏体不锈钢，属于冶金技术领域，成分按重量百分比含C0.15~0.4%，N0~0.12%，Si0.2~2.5%，Mn0.4~3.0%，S≤0.02%，P≤0.02%，Cr13.0~17.0%，Ni0~5.0%，Mo0~2.0%，V0~0.3%，Nb0~0.2%，Ti0~0.05%，Al0~0.8%，余量为Fe及不可避免杂质；制备方法为：（1  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法 
申请公布号：CN103611928A申请公布日：2014.03.05

申请号：201310644891X申请日：2013.12.05

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  厉运杰; 刘常升; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F1/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于材料技术领域，特别涉及一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法。本发明的银纳米粒子，形状为球形或椭球形，尺寸范围5~50nm，银纳米复合粒子，化学成分按重量百分比，由3~30wt.%SiO2、70~97wt.%Ag组成，或由4~10wt.%Ni、3~30wt.%SiO2,余量为Ag组成。合  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 去除镀锡溶液中铁离子的系统和方法 
申请公布号：CN103966651A申请公布日：2014.08.06

申请号：2013100418554申请日：2013.02.01

申请人：宝山钢铁股份有限公司; 东北大学

发明人：李兵虎;  刘常升; 徐清亮; 周雪荣; 王昊; 俞逸明; 贾红灿; 李锐 

地址：201900上海市宝山区富锦路885号 分类号：C25D21/18(2006.01)I; C25D3/30(2006.01)I  全部 摘要： 本发明是一种去除镀锡溶液中铁离子的系统和方法，系统包括：内设有蒸发器的浓缩装置、通过进液管线与浓缩装置连接的输入泵、反应槽、设置在反应槽内的温度感应器、加热器及绕在多个滚柱上的耐酸布带、通过出液管道与反应槽连接的输出泵、过滤装置。方法包括：镀液浓缩  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种在球墨铸铁表面激光熔覆制取高速钢涂层的方法 
申请公布号：CN103290405A申请公布日：2013.09.11

申请号：2013101906485申请日：2013.05.22

申请人：东北大学

发明人：刘常升;  吕建斌; 刘栋; 王路; 张斌; 陈岁元; 张滨; 梁京; 商硕; 成健; 孙有政; 王思宇 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C24/10(2006.01)I;  全部 摘要： 一种在球墨铸铁表面激光熔覆制取高速钢涂层的方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）去除球墨铸铁表面油污和锈层，清洗至球墨铸铁表面清洁；（2）准备高速钢粉末，粒度≤150μm；（3）采用激光器对球墨铸铁表面进行激光熔覆处理，将高速钢粉末预置在球墨铸铁表  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种在金属材料表面脉冲毛化处理方法及装置 
申请公布号：CN103255455A申请公布日：2013.08.21

申请号：2013102169630申请日：2013.05.31

申请人：东北大学

发明人：刘常升;  刘栋; 谭勇; 王路; 张斌; 于晓中; 钱晓龙; 陈岁元; 张滨; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C25D5/18(2006.01)I; C25D3/04(2006.01)I  全部 

摘要： 一种在金属材料表面脉冲毛化处理方法及装置，属于材料技术领域，方法按以下步骤进行：（1）对基体材料进行预处理；（2）配制电解液；（3）待清洗干净的基体材料表面干燥后，置于电解液中作为阴极，采用铅锑合金作为阳极，通过电源向两极施加脉冲电流在基体材料表面获得  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种石墨烯条带的低温化学气相沉积制备方法 
申请公布号：CN103086370A申请公布日：2013.05.08

申请号：2013100214203申请日：2013.01.22

申请人：东北大学

发明人：张滨; 张颖; 刘常升 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01B31/04(2006.01)I; B82Y40/00(2011.01)I  全部 

摘要： 本发明属于半导体材料制备领域，具体涉及一种石墨烯条带的低温化学气相沉积制备方法。本发明的步骤是首先对铜箔进行电解抛光，然后将铜箔放入石英管反应器内，在氢气条件下进行退火，然后于500~580℃，同时调节氢气的流速为2.4~3.0sccm，并通入液体碳源，在铜箔上生长  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种激励元素呈连续梯度分布的氧化钇激光透明陶瓷材料及其制备方法
申请公布号：CN103253937A申请公布日：2013.08.21

申请号：2013102091532申请日：2013.05.30

申请人：东北大学

发明人：李晓东;  曾维和; 陈剑波; 陈轩; 邓佳丽 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/505(2006.01)I; C04B35/622(2006.01)I  全部 

摘要： 一种激励元素呈连续梯度分布的氧化钇激光透明陶瓷材料及其制备方法，其基质材料为Y2O3，激励元素RE为Yb、Tm或Nd，其特征在于：激励元素RE在基质材料中的浓度沿基质材料轴向呈连续梯度分布；制备方法为：（1）配制Y（NO3）3溶液、RE（NO3）3溶液和尿素溶液；（2）制备RE  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高耐蚀性生物可降解镁合金的制备方法 

申请公布号：CN104328318A 申请公布日：2015.02.04 

申请号：2014105574623 申请日：2014.10.20 

申请人：东北大学; 中国医科大学附属盛京医院 

发明人：秦高梧;  王利卿; 肖驰; 王欢; 任玉平; 李松; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C23/04(2006.01)I;  全部  C22C1/02(2006.01)I; C22F1/06(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种高耐蚀性生物可降解镁合金的制备方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）准备金属镁、金属锌、金属银和金属钙为原料；（2）在N2+SF6混合气体保护下，将金属镁加热至760±5℃，溶化后依次加入金属银，金属钙和金属锌，搅拌至混合均匀；（3）降温至740±5℃，通入氩气，在740±5℃保温静置10~20min；（4）降温至720±5℃浇铸；（5）在石墨粉覆盖下，加热至300~320℃保温2~4h，升温至350~450℃保温8~12h，水冷；（6）在250~350℃保温25~35min，然后高温塑性变形；（7）进行多次常温变形-中间退火，最后空冷至常温。本发明的方法通过单相、细晶处理使镁合金获得高耐蚀性、良好力学性能，可以用于不同植入器件的制备。

[发明公布] 一种亚微米奥氏体强韧化的高强韧薄钢板及其制备方法 

申请公布号：CN104328336A 申请公布日：2015.02.04 

申请号：201410617451X 申请日：2014.11.06 

申请人：东北大学; 宝山钢铁股份有限公司 

发明人：申勇峰;  邱丽娜; 刘沿东; 左良; 孟庆格; 李俊   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/06(2006.01)I; C21D8/02(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种亚微米奥氏体强韧化的高强韧薄钢板及其制备方法，属于冶金材料技术领域，亚微米奥氏体强韧化的高强韧薄钢板含C0.19±0.02%，Mn1.5±0.2%，Al1.5±0.1%，Si0.3±0.02%，余量为Fe，抗拉强度为800~1100MPa，屈服强度为450~520MPa，拉伸率为42~53%。制备方法为：（1）冶炼并浇注成铸锭；（2）加热至1150±10℃保温1~3h，然后进行热轧，热轧后冷却至750±10℃，保温0.5~1h，再水冷至常温，获得热轧钢板；（3）进行冷轧，变形量为40~55%，获得的冷轧钢板；（4）以80~120℃/s的速率加热至750~850℃，保温120~180s，然后以80~100℃/s的速率超快速冷却至420±10℃，保温4~6min。本发明制备的薄钢板具有非常高的强度和塑性；只需对现有的工艺条件进行简单改进，控制热处理及冷却等参数即可制成。 

[发明公布] 一种含钙变形镁合金及其棒材制备方法 

申请公布号：CN103938045A 申请公布日：2014.07.23 

申请号：2014101830353 申请日：2014.04.30 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  潘成虎; 任玉平; 李松; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C23/00(2006.01)I;  全部  C22C1/03(2006.01)I; C22C1/06(2006.01)I; C22F1/06(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种含钙变形镁合金及其棒材的制备方法，属于镁合金材料领域。本发明的含钙变形镁合金组分按质量百分比为：钙：0.10％～5.00％；锡：0.1％～10％；锌：0％～8.00％；锰：0％～1.50％；铜：0％～1.00％，余量为镁和不可避免的杂质；本发明的含钙变形镁合金棒材的制备方法为：在气体保护下合金元素，加入精炼剂，在700～750℃的条件下浇铸至预热到200～350℃的铁模中，然后隔绝空气进行均匀化处理，车皮后在250～350℃预热1小时，进行反向挤压；挤压比为(10～30)∶1，挤压速度为0.1～2m/min，得到含钙变形镁合金棒材；本发明制备出了强韧兼备的新型变形镁合金，所采用原料均相对廉价，但其强度和韧性可与含有稀土的镁合金相当。  

[发明公布] 一种高磁感无取向高硅钢薄板的制备方法 

申请公布号：CN104120234A 申请公布日：2014.10.29 

申请号：2014103149874 申请日：2014.07.02 

申请人：东北大学 

发明人：左良;  沙玉辉; 柳金龙; 姚勇创; 张芳   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D8/12(2006.01)I;  全部  C22C38/06(2006.01)I; C22C33/04(2006.01)I; C21D1/74(2006.01)I; B23P15/00(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种高磁感无取向高硅钢薄板的制备方法，属于钢制造领域。本发明的制备方法包括熔炼铸造、板坯经均热处理后热轧、常化、酸洗和冷轧和成品退火五个步骤，通过严格限制并协调控制热轧温度、热轧压下率和冷轧压下率三个工艺参数，达到增强产品{100}织构，改善磁性能的目的。本发明在不改变工艺流程、不增加生产设备的前提下，提高了无取向高硅钢板带的磁性能。工艺简单、稳定，应用于无取向高硅钢的生产流程中明显了改善产品的磁性能。  全部  

[发明公布] 一次轧制制备取向高硅钢板的方法 

申请公布号：CN104120233A 申请公布日：2014.10.29 

申请号：2014103130473 申请日：2014.07.02 

申请人：东北大学 

发明人：左良;  沙玉辉; 柳金龙; 姚勇创; 张芳   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D8/12(2006.01)I; C22C38/60(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一次轧制制备取向高硅钢板的方法，属于冶金技术领域，本发明制备方法主要包括冶炼、铸造、板坯加热、热轧、冷轧和退火等工序，其特征在于：第一，热轧前的板坯加热工序为1250℃以下的低温加热，而且如果板坯的余温为1000～1300℃，可不进行板坯加热，直接利用余温进行热轧，节约能源；第二，采用一次轧制法将热轧板加工为薄钢板，不含有中间退火工序，生产周期短。本发明生产取向高硅钢的方法，通过降低板坯加热工序的能源消耗和缩短轧制的生产流程，大幅降低了生产成本，具有广阔的应用前景。

[发明公布] 一种医用生物可降解锌合金及其制备方法 

申请公布号：CN104328312A 申请公布日：2015.02.04 

申请号：2014105568764 申请日：2014.10.20 

申请人：东北大学; 中国医科大学附属盛京医院 

发明人：秦高梧;  王利卿; 肖驰; 王欢; 任玉平; 李松; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C18/00(2006.01)I; C22F1/16(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种医用生物可降解锌合金及其制备方法，属于材料技术领域，合金成分按重量百分比含Mg0.005~1%，Ag0.01~0.5%，Ca0.01~0.5%，Mn0.01~0.5%，不可避免杂质≤0.2%，余量为Zn；制备方法为：（1）将纯金属锌加热至520±5℃，溶化后依次加入金属锰、金属银、金属钙和金属镁，搅拌至混合均匀；（2）降温至460±5℃，压入六氯乙烷，保温静置10~20min；（3）保降温至440±5℃浇铸；（4）在300℃±5保温100~200min，升温至330~360℃保温3~5小时，再水冷至常温；（5）在150~350℃保温20~40min，然后进行高温变形，空冷至常温；（6）进行多次常温变形-中间退火，最后空冷至常温。本发明的锌合金可用于制备各种可降解医用器件以满足不同的临床使用要求。

[发明公布] 一种用于粉碎矿石的高压辊磨机辊面材料及辊面制备方法 

申请公布号：CN103757556A 申请公布日：2014.04.30 

申请号：2014100359531 申请日：2014.01.24 

申请人：东北大学 

发明人：佟伟平;  李海智; 崔君军; 陈礼清; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/56(2006.01)I;  全部  C22C38/50(2006.01)I; C22C37/10(2006.01)I; C21D1/18(2006.01)I; C21D6/00(2006.01)I; C21D5/00(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大专利代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明属于矿山机械领域，具体涉及一种用于粉碎矿石的高压辊磨机辊面材料及辊面制备方法。本发明的辊面材料化学成分按重量百分比为：C:1.0~3.0%、V:2.0~10.0%、Mo:2.0~10.0%、Cr:2.0~7.0%、Nb:0.3~6.0、Ti：0.1~3.0%、Si：0.7~1.0%、Mn：0.5~1.0%、Ni：0.1~0.7%、P:0~0.02%、S:0~0.01%，其余为Fe及不可避免的杂质；制备方法是首先熔炼钢水并采用离心铸造将高合金钢辊面一次浇注成型，待铸件冷却至室温后，对铸件采用热处理工艺，将辊面硬度调整到50HRC左右，采用错位排列的分布方式，在辊面上加工盲孔，最后气氛保护进行热处理，然后将烧结好的碳化钨硬质合金柱钉嵌入盲孔，获得高耐磨的复合辊面。本发明的高压辊磨机辊面材料组织均匀，最终辊面的强度和耐磨性稳定，具有更长的使用寿命。

[发明公布] 一种具有多级定向孔的多孔硅块体材料及其制备方法 

申请公布号：CN104528727A 申请公布日：2015.04.22 

申请号：201410811402X 申请日：2014.12.24 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  李端阳; 李松; 任玉平   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01B33/023(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   




摘要：





本发明属于多孔硅制备领域，具体涉及一种具有多级定向孔的多孔硅块体材料及其制备方法。本发明的具有定向、多级孔的多孔硅块体材料，具有直孔形貌，孔径为20~100μm，孔隙率分布在50%~90%之间，在直孔壁上分布有大量的孔径＜2nm的微孔和孔径2~50nm的介孔，其制备方法是先利用镁热反应合成多孔硅粉体，再采用叔丁醇基冷冻升华法制备具有分级孔多孔硅块体材料。发明方法制备出的材料具有直孔形貌的特征，并在孔壁上分布有微孔和介孔，解决现有制备多孔硅方法中孔径分布单一，不能兼顾传质效率和高的表面积的问题。  

[发明公布] 一种定向多级孔过滤器及其制备方法 

申请公布号：CN104529505A 申请公布日：2015.04.22 

申请号：2014108114833 申请日：2014.12.24 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  李端阳; 李松; 任玉平   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B38/00(2006.01)I;  全部  C04B35/14(2006.01)I; C04B35/63(2006.01)I; B01D39/20(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明属于过滤材料制备领域，具体涉及一种定向多级孔过滤器及其制备方法。本发明的定向多级孔过滤器，是一种多孔陶瓷材料，具有直孔形貌的大孔，孔径为20~100μm，孔隙率分布在50 %~90%之间，在大孔孔壁上分布有大量的孔径＜2nm的微孔和孔径2~50nm的介孔，其制备方法是选用含有大量微孔或介孔的硅藻土材料为原料，利用冷冻升华法，制备出兼具有微孔、介孔和大孔的分级孔过滤器。本发明能够在室温下配置有机体系的浆料，最终得到的多孔过滤器具有定向分级孔结构，即具有定向排列的大孔其形状为多边形，尺寸分布在100微米以下，纵向长度可达毫米量级，特别是孔壁含有大量的微孔和介孔结构。

[发明公布] 一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法 

申请公布号：CN104073665A 申请公布日：2014.10.01 

申请号：2014102940774 申请日：2014.06.26 

申请人：东北大学 

发明人：岳新艳;  王建军; 何超; 石晓飞; 茹红强   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C1/05(2006.01)I;  全部  C22C1/10(2006.01)I; C22C29/02(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明属于材料制备技术领域，特别涉及一种WC-Co-cBN复合材料的制备方法。本发明首先按比例称取WC、金属Co粉末和cBN原料，并均匀混合，采用球磨混料，将经球磨混合好的原料在50~200℃烘箱中干燥后，再经100~300目过筛处理后待用将干燥好的原料装入模具后，置于热压烧结炉中，烧结炉以30~50℃/min速度升温至1200~1400℃，并保温5~30分钟，压力保持在20~50MPa，得到WC-Co-cBN复合材料。本发明采用热压烧结的方法，烧结温度低，烧结时间较短，即可保证cBN不相变，也可使材料有大的收缩率和高的体积密度，且热压烧结能耗小，成本低，易操作，安全系数大。

[发明公布] 一种以硅树脂为结合剂制备SiC基耐火材料的方法 

申请公布号：CN104446563A 申请公布日：2015.03.25 

申请号：2014107472889 申请日：2014.12.08 

申请人：东北大学 

发明人：王伟; 茹红强; 聂晓波  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路３号巷１１号 分类号：C04B35/66(2006.01)I  全部 专利代理机构：北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙)11368 代理人：郭官厚  

摘要：





本发明公开了一种以硅树脂为结合剂制备SiC基耐火材料的方法，涉及耐火材料技术领域，以不同级配的碳化硅颗粒为基体，以硅树脂为结合剂，将硅树脂溶于有机溶剂配成85％的溶液后与上述混合的碳化硅颗粒混合进行造粒，然后在100-400MPa压力下模压成型，有机硅树脂占固体总质量的1％-20％；经过100-300℃之间低温固化，低温固化后在800～1300℃下烧结即可制得SiC基耐火材料。与现有技术相比，本发明的方法制备的耐火材料，其使用寿命长，成本低，工艺简单。

[发明公布] 一种电解铝槽用免烧成SiC质耐火材料的制备方法 

申请公布号：CN104529484A 申请公布日：2015.04.22 

申请号：2014107460754 申请日：2014.12.08 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强; 王伟; 李磊  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路３号巷１１号 分类号：C04B35/66(2006.01)I  全部 专利代理机构：北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙)11368 代理人：郭官厚   


摘要：





本发明公开了一种电解铝槽用免烧成SiC质耐火材料的制备方法，涉及耐火材料技术领域，依次经过高温结合基质SAA的制备、造粒与困料、模压成型、干燥固化与浸渗硅溶胶制得电解铝槽用免烧成SiC质耐火材料。模拟电解铝槽应用环境温度制度实现免烧成SiC质耐火材料的烧结，此材料在电解质(冰晶石)摩尔比为2.2、温度为960℃的条件下，经18h抗冰晶石熔液侵蚀后，体积损失率为2.27％，与高温烧成的Sialon-SiC材料相当。该方法工艺简单、可靠、节省能源、制备成本低，为电解铝槽用碳化硅耐火材料的低成本制造及生产工艺的简化提供一种新的途径。

[发明公布] 一种B4C基层状陶瓷复合材料及其制备方法 

申请公布号：CN104016680A 申请公布日：2014.09.03 

申请号：2014102231392 申请日：2014.05.23 

申请人：东北大学 

发明人：岳新艳;  王建军; 李振楠; 范思洋; 茹红强   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/563(2006.01)I; C04B35/622(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种B4C基层状陶瓷复合材料及其制备方法，属于材料技术领域，本发明的B4C基层状陶瓷复合材料是由B4C-Ti-C层和B4C-Si层复合而成，B4C-Ti-C层和B4C-Si层的厚度比为：1/9～9；B4C-Ti-C层粉料按质量百分比组成为：碳化硼粉：93～95％，钛粉：2～4％，碳黑：1～5％。其制备方法包括配料、混料、干燥、预压成型和真空热压烧结五个步骤。本发明制备方法制备出的B4C基层状陶瓷复合材料的B4C陶瓷层为受力面时，其硬度为28.0～35.0GPa，断裂韧性为2.2～4.8MPa·m1/2，抗折强度为293～514MPa，在单一碳化硼材料的基础上提高断裂韧性近2倍；本发明制备方法采用单步热压烧结，简化了制备工艺，降低了制备成本；制备出高密度良好力学性能的B4C基层状陶瓷复合材料，应用于轻质防弹装甲制造领域。

[发明公布] 一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法 

申请公布号：CN104030258A 申请公布日：2014.09.10 

申请号：2014103095304 申请日：2014.06.30 

申请人：东北大学 

发明人：岳新艳;  何超; 石晓飞; 王建军; 王伟; 茹红强   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01B21/064(2006.01)I; B82Y30/00(2011.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种纳米SiO2膜包裹微米cBN颗粒的制备方法，属于材料技术领域。具体的制备方法包括：(1)按比例配制A液：TEOS和乙醇；B液：氨水、水和乙醇；C液：乙醇和cBN粉末；(2)将C液超声密封，分散立即放入水浴锅中，水浴搅拌；(3)将A液、B液滴加到C液中，水浴搅拌；(4)将反应完全的分散液静置或者离心，得到包裹后微米cBN颗粒和溶胶；(5)用乙醇清洗包裹后的微米cBN颗粒后，在烘箱中干燥，得到纳米SiO2层包裹的微米cBN颗粒。本发明的制备方法解决cBN颗粒难提拉包裹、难悬浮包裹、难气相法(PVD、CVD)包裹的难题；包裹后颗粒保持原有的分散性，包裹后粉末纯度高，杂质少；包裹时间和包裹层厚度可控；设备简单成本低，易实现操作。

[发明公布] 一种介孔二氧化钛材料及其制备方法 

申请公布号：CN103979605A 申请公布日：2014.08.13 

申请号：2014102318432 申请日：2014.05.27 

申请人：东北大学 

发明人：王伟; 阮成东; 茹红强  

地址：110000辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01G23/053(2006.01)I  全部 专利代理机构：北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 代理人：吴开磊   摘要：





本发明涉及介孔材料领域，特别涉及一种介孔二氧化钛材料及其制备方法。本发明提供的介孔二氧化钛材料，孔径为10-30nm，比表面积为63-235m2/g，孔体积为0.55-1.02cm3/g，与现有的介孔二氧化钛材料相比，比表面积、孔径和孔体积均有大幅提升；制备方法为通过钛酸与双氧水得到过氧化钛酸溶胶，自组装体系由氧化钛酸溶胶与表面活性剂组成，将自组装体系烘干后焙烧即可得到介孔二氧化钛材料，方法简单易行；并且整个制备过程不涉及其他有机络合剂或无机添加剂以及矿物酸的使用，制备体系本身为纯水体系，不依赖于其他任何非极性或弱极性溶剂；另外，所得的过氧化钛酸溶胶在室温较稳定，控制过程较简单。

[发明公布] 一种棒状氧化锡强化的银基电触头材料制备方法 

申请公布号：CN104505287A 申请公布日：2015.04.08 

申请号：2014108082264 申请日：2014.12.22 

申请人：东北大学; 昆明贵金属研究所 

发明人：刘绍宏;  孙旭东; 林智杰; 陈家林; 蒋昱; 刘满门; 谢明; 李晓东; 李继光   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：H01H11/04(2006.01)I;  全部  C22C1/05(2006.01)I; C22C5/06(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱; 范象瑞   





摘要：





一种棒状氧化锡强化的银基电触头材料制备方法，其步骤是：(1)配制一定浓度的亚锡盐溶液和草酸溶液；(2)按亚锡盐和草酸的摩尔比取一定量的亚锡盐溶液和草酸溶液，混合后反应一定时间；(3)通过离心将反应沉淀物分离出来，经烘干得到草酸亚锡前驱体；(4)将草酸亚锡前驱体煅烧，得到氧化锡粉体；(5)用氧化锡粉体和硝酸银为原料、采用化学包覆法制备银包覆氧化锡复合粉体；(6)将复合粉体热压成坯体；(7)将坯体热挤压成棒材；(8)将棒材拉拔成丝材。该方法制取棒状氧化锡粉体产率高，纯度高，工艺简单；棒状氧化锡在电触头丝材中沿拉拔方向定向排布，制备的电触头材料硬度高，具有良好的导电性、抗熔焊性和耐电弧侵蚀性能。

[发明公布] 一种镍网状分布的银镍复合电触头材料及其制备方法 

申请公布号：CN103996426A 申请公布日：2014.08.20 

申请号：2014102307974 申请日：2014.05.28 

申请人：东北大学; 昆明贵金属研究所 

发明人：孙旭东;  林智杰; 刘绍宏; 杨瑞; 陈家林; 谢明; 刘满门; 陈永泰; 王塞北; 霍地; 李继光; 李晓东; 张牧; 朱琦   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：H01B1/02(2006.01)I;  全部  H01B13/00(2006.01)I; H01H1/023(2006.01)I; H01H11/04(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：




一种镍网状分布的银镍复合电触头材料及其制备方法，属于复合电触头材料领域。本发明的镍网状分布的银镍复合电触头材料，镍呈连续网状分布在银基体中，银镍复合电触头材料中各组分质量含量为：银：50％～98％；镍：2％～50％。制备方法为：通过造粒法得到银颗粒，对银颗粒进行退火，称取配料后，利用粘结剂将镍粉包裹在银颗粒表面，得到镍包覆银颗粒复合粉体，烧结成型得到镍网状的银镍复合电触头材料，本发明方法制备的银镍复合材料锭坯中，纯银区较大且分布均匀，镍则呈连续网状分布，通过塑形加工后，镍随银基体变形拉长，沿平行于拉拔方向呈纤维状分布，导电性能好，抗电弧侵蚀性能好，并且原料简单易得，操作简单，工艺流程短，能耗低，适合工业化生产。

[发明公布] Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法 

申请公布号：CN104496429A申请公布日：2015.04.08

申请号：2014108120321申请日：2014.12.24

申请人：东北大学

发明人：孙旭东; 修稚萌；张梦雯；李晓东；张牧；韩成玮；李继光；霍地；朱琦；刘绍宏

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/10(2006.01)I; C04B35/622(2006.01)I  全部 

摘要： 

一种Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法，属于材料技术领域，陶瓷刀具材料成分由主成分、副成分及添加成分组成，主成分中Al2O3体积含量为65~85%，Ti(C,N)体积含量为15~35%；副成分cBN为主成分体积的0.5~5%；添加成分为主成分体积的0.5~5%。制备方法为：（1）准 
[发明公布] 一种用溶胶-凝胶技术制备银-氧化锡电触头材料的方法 

申请公布号：CN104498914A申请公布日：2015.04.08

申请号：2014108082052申请日：2014.12.22

申请人：东北大学

发明人：孙旭东;  林智杰; 刘绍宏; 果天龙; 孙姗; 刘满门; 霍地; 张牧; 朱琦 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C18/12(2006.01)I; H01H1/0237(2006.01)I  全部 

摘要： 一种用溶胶-凝胶技术制备银-氧化锡电触头材料的方法，采用粒度为20nm～100μm的氧化锡粉末和硝酸银为原料；先将硝酸银配制成一定浓度的水溶液；然后加入一定量的甘氨酸；然后加入氧化锡；再加入一定量的乙二醇，并用氨水调节pH值，得到稳定悬浮液；将悬浮液加热形成凝  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种利用植物酚酸制备氧化亚铜纳米线的方法 

申请公布号：CN104477968A申请公布日：2015.04.01

申请号：2014106602071申请日：2014.11.18

申请人：东北大学

发明人：霍地; 孙旭东; 万千 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01G3/02(2006.01)I; B82Y30/00(2011.01)I  全部 

摘要： 针对目前制备氧化亚铜纳米线技术的不足，提出一种利用植物酚酸制备氧化亚铜纳米线的方法，属于纳米材料与新材料领域。其方法为，利用天然植物酚酸原儿茶酸、没食子酸、鞣花酸作为还原剂，在碱性条件下，将植物酚酸溶液加热至50～95℃后，将硫酸铜、氯化铜、硝酸铜、醋  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种C-Mn-Al系TRIP590钢的Q&P热处理方法 

申请公布号：CN103820613A申请公布日：2014.05.28

申请号：2014100829503申请日：2014.03.07

申请人：东北大学

发明人：王建军; 王炳权；刘沿东; 孟庆格; 刘春明

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D1/18(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明属于材料热处理技术领域，特别涉及一种C-Mn-Al系TRIP590钢的Q&P的热处理方法。本发明是将经过前处理的TRIP590冷轧钢板，于1000-1150℃保温2-5min，保温结束后钢板迅速冷却至200-220℃保温10-30s，淬火后再快速加热到350-370℃进行配分，控制配分时间在30-60s之间  全部 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种可降解环保镀锡液 
申请公布号：CN105274586A申请公布日：2016.01.27

申请号：2014103491359申请日：2014.07.21

申请人：东北大学

发明人：安成强; 刘春明; 于晓中 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C25D3/32(2006.01)I  全部 

摘要： 一种可降解环保镀锡液，其配料为：有机磺酸锡盐：10-25g/L有机酸：甲基磺酸100～250g/L；络合剂：硫脲50～250g/L；还原剂：苯二酚1～10g/L；表面活性剂：聚氧乙烯壬酚醚0.1～5g/L；抗氧化剂：邻苯二酚0.1～10g/L；金属盐：乙基磺酸盐20～300g/L；光亮剂：萘甲醛0.5～3g  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种汽车用双相钢的热处理方法 

申请公布号：CN104120220A申请公布日：2014.10.29

申请号：2014103640921申请日：2014.07.29

申请人：东北大学

发明人：刘沿东;  贺彤; 孔祥伟; 侯美伶; 孟庆格; 李俊 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D1/18(2006.01)I  全部 

摘要： 一种汽车用双相钢的热处理方法，属于材料热处理技术领域，按以下步骤进行：（1）选取DP780冷轧板作为试样，清洁表面；（2）将试样置于温度为910~930℃的盐浴中，加热10~20s；（3）在温度为600~630℃的盐浴中放置10~20s，或者置于20±5℃的空气环境中冷却15~25s；（4）置  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种针对汽车用马氏体钢的快速热处理方法 
申请公布号：CN104131142A申请公布日：2014.11.05

申请号：2014103368602申请日：2014.07.16

申请人：东北大学

发明人：刘沿东;  孔祥伟; 孟庆格; 李俊 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D6/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于新材料热处理技术领域，特别涉及一种针对汽车用马氏体钢的快速热处理方法。本发明是将经过预处理的B800NQ钢放入盐浴中进行奥氏体化，奥氏体化温度控制在916~930℃之间，奥氏体化加热时间控制在15~30s，再将奥氏体化后的B800NQ钢迅速放入静止自来水中进行淬火  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 激光增材快速成型烧结热等静压制备稀土永磁体的方法 
申请公布号：CN104377027A申请公布日：2015.02.25

申请号：2014106974271申请日：2014.11.27

申请人：东北大学

发明人：裴文利; 何长树; 李金国 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：H01F41/02(2006.01)I;  全部 摘要： 一种激光增材快速成型烧结热等静压制备稀土永磁体的方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）准备Nd/Pr/Dy-Fe-B微粉；（2）在3D打印设备的控制计算机上编制好程序；（3）将基板安装到工作台上，并调节激光功率，控制光斑大小；（4）用高压氮气或氩气将Nd/Pr/Dy-F  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种镍铁系金属纳米线的分散与组装方法 
申请公布号：CN104384525A申请公布日：2015.03.04

申请号：2014107058450申请日：2014.11.27

申请人：东北大学

发明人：刘岩;  张林; 张照汶; 刘凯歌 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F9/24(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于纳米材料领域，具体涉及一种镍铁系金属纳米线的分散与组装方法。本发明的技术方案是首先水热反应制备镍铁系金属纳米线，然后将镍铁系金属纳米线置于pH值为3～6的盐酸溶液中超声搅拌0.5～24h，镍铁系金属纳米线被分散成为镍铁系金属纳米颗粒，再将分散后的镍  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种除锈方法 
申请公布号：CN103898529A申请公布日：2014.07.02

申请号：2014101612950申请日：2014.04.22

申请人：东北大学; 沈阳市东陵区志浩溶剂厂

发明人：李国喜; 王自东 

地址：110000辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23G1/08(2006.01)I; C23G1/06(2006.01)I   摘要： 本发明涉及一种除锈方法，包括：①除锈装置：包括除锈槽、漂洗水槽以及连接二者的酸清洗槽，除锈槽上连接有氧化反应器；漂洗水槽上连接有PH值监测控制装置与能够实时循环的过滤装置，氧化反应器上设有氧气或空气进入口；②在除锈槽中设有除锈剂，该除锈剂的成份包括工  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种无烟雾助镀剂及其应用方法 
申请公布号：CN103898429A申请公布日：2014.07.02

申请号：2014101612946申请日：2014.04.22

申请人：东北大学; 沈阳市东陵区志浩溶剂厂

发明人：李国喜; 王自东 

地址：110000辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C2/02(2006.01)I; C23C2/06(2006.01)I   摘要： 本发明涉及一种无烟雾助镀剂，所述助镀剂的成份及其重量百分比包括氯化锌20～50％、碱金属氯化物2～10％、氟化物0～2％、活性元素化合物0.1～5％、控制镀层结构化合物1～5％以及稀土氯化物0.5～5％，余量为水。该无烟雾助镀剂的应用方法为：①配制助镀剂，所制得的助镀  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高压辊磨机镶铸辊面及其制备方法 

申请公布号：CN105039836A 申请公布日：2015.11.11 

申请号：2015102988246 申请日：2015.06.03 

申请人：东北大学; 成都利君实业股份有限公司 

发明人：佟伟平;  李海智; 何亚民; 崔君军; 陈礼清; 左良; 魏勇; 徐智平   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C37/10(2006.01)I;  全部  C22C29/08(2006.01)I; B22D13/00(2006.01)I; B22D19/16(2006.01)I; C21D5/00(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   

摘要：





本发明的目的是针对现有技术中高压辊磨机辊面及其制备方法存在的问题，提供一种高压辊磨机镶铸辊面及制备方法，属于矿山机械领域。该镶铸辊面包括内层基体层和外层硬质合金球层，并且基体层渗透入外层硬质合金球层的缝隙中；基体层的材料为耐磨铸铁或贝氏体球墨铸铁；硬质合金球层中硬质合金球的直径为10～25mm；其化学成分按质量分数为：Co:6～11％，其余为碳化钨WC及不可避免的杂质。其制备方法包括预制烧结块、离心镶铸和热处理步骤。通过本发明方法生产的高压辊辊面耐磨性和硬度高，强度和韧性良好，组织均匀，基体与硬质合金界面结合稳定，硬质合金不易开裂、脱落，工艺方便简单，大幅提高了辊面的生产效率，在使用中能够大幅提高辊面的使用寿命。 

[发明公布] 一种高压辊磨机的合金贝氏体球墨铸铁辊面及其制备方法 

申请公布号：CN105018834A 申请公布日：2015.11.04 

申请号：2015104814323 申请日：2015.08.07 

申请人：东北大学; 成都利君实业股份有限公司 

发明人：陈礼清;  崔君军; 何亚民; 李海智; 佟伟平; 左良; 魏勇; 徐智平  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C37/10(2006.01)I;  全部  C22C37/08(2006.01)I; C22C37/04(2006.01)I; B22D13/02(2006.01)I; C21D5/00(2006.01)I; C21D1/18(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





本发明提供一种高压辊磨机的合金贝氏体球墨铸铁辊面及其制备方法。所述铸铁辊面化学成分按重量百分比为：C：3.20~3.45%、Si：1.60~1.85%、Mn：0.40~0.60%、Mo：0.50~1.00%、Ni：1.50~4.00%、Cu：0.30~1.00%、Cr：0.30~1.00%、V：0.10~0.60%、P：0~0.02%、S：0~0.01%，其余为Fe及不可避免杂质。制备方法包括熔炼、离心铸造、后处理、表面加工4个过程。铸铁辊面硬度为54.8~63.0 HRC，抗压强度为1990~3010 MPa，较现有技术制备的高压辊磨机铸铁辊面的硬度和抗压强度分别提高约18%和70%。 

[发明公布] 一种Ni-Mn-Ga合金薄带及其制备方法 

申请公布号：CN105400998A 申请公布日：2016.03.16 

申请号：2015107533571 申请日：2015.11.05 

申请人：东北大学 

发明人：李宗宾;  杨波; 赵骧; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C19/03(2006.01)I;  全部  C22C1/03(2006.01)I; B22D11/06(2006.01)I; C22F1/10(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种Ni-Mn-Ga合金薄带及其制备方法，属于新材料技术领域。合金薄带中元素的摩尔数之和为100，元素的摩尔比为Ni∶Mn∶Ga＝(51.5～52.5)∶(25.5～26.5)∶(21.5～22.5)。制备方法：(1)真空电弧熔炼多次反复熔炼；(2)甩带法制备厚度为90～120μm的快淬合金薄带；(3)退火处理。本发明合金薄带在降温过程，呈现出3种转变同时发生的特征：(1)磁性转变：由顺磁奥氏体直接转变为铁磁马氏体；(2)马氏体转变：奥氏体转变为7M马氏体；(3)中间马氏体转变：7M马氏体转变为NM马氏体。本发明的合金薄带在2T磁场下，磁熵变化为-12.5～-16.4Jkg-1K-1，在5T磁场下，磁熵变化为-25.5～-30.0Jkg-1K-1。  

[发明公布] 一种铈(Ⅳ)离子选择性电极的制备和使用方法 

申请公布号：CN105116036A 申请公布日：2015.12.02 

申请号：2015104950506 申请日：2015.08.13 

申请人：东北大学 

发明人：薛向欣;  何金桂; 李勇; 黄小卫; 杨合; 茹红强; 雷红霞; 程研博   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：G01N27/333(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：陈磊   




摘要：





本发明属于稀土电极制备技术领域，具体涉及一种铈(Ⅳ)离子选择性电极的制备和使用方法。本发明的铈(Ⅳ)离子选择性电极的制备方法是将PVC粉、活性剂、增塑剂和添加剂按照比例溶解于四氢呋喃中混合搅拌至溶液变成粘稠状得到电极膜溶液，将Pt片浸没于电极膜溶液中，风干得到涂膜Pt片，将涂膜Pt片与铜导线连接，得到铈(Ⅳ)离子选择性电极；在使用前将电极活化，配制一系列固定酸度的不同浓度的硫酸铈溶液，将铈(Ⅳ)离子选择性电极与饱和甘汞电极一起浸入溶液中建立两电极体系，测定电极响应曲线，根据电极响应曲线测得未知浓度的硫酸铈溶液中铈(Ⅳ)离子浓度。本发明具有选择性好、灵敏度高、检测速度快、检测准确、测量浓度范围广以及检测设备简单等特点。

[发明公布] 一种氮化硅基陶瓷复合材料的制备方法 

申请公布号：CN105601282A 申请公布日：2016.05.25 

申请号：2015110083560 申请日：2015.12.28 

申请人：东北大学 

发明人：张翠萍; 茹红强  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/584(2006.01)I;  全部  C04B35/626(2006.01)I; C04B35/65(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种氮化硅基陶瓷复合材料的制备方法，属于材料技术领域。该方法按以下步骤进行：(1)制备碳源和Si3N4混合模压物料：碳源、Si3N4粉末和无水乙醇按比例混合均匀后，去除无水乙醇；(2)制备Si3N4基素坯：在模具中，将碳源和Si3N4混合模压物料模压成形；(3)制备氮化硅基陶瓷复合材料：将硅颗粒放置于Si3N4基素坯的上表面，在真空加热炉内升温并保温制得氮化硅基陶瓷复合材料。本发明的方法步骤简单、温度要求低，在较低制备成本的条件下能够获得致密度高的氮化硅陶瓷复合材料，在制备过程中样品尺寸变化<0.1％，属净尺寸烧结；并且本发明的方法能够生产各种形状复杂的产品。

[发明公布] 一种制备金属粉末用离心雾化装置 

申请公布号：CN105312587A 申请公布日：2016.02.10 

申请号：2015109209784 申请日：2015.12.11 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强;  马殿军; 李晓东; 任轶; 刘常升   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F9/10(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱; 范象瑞   



摘要：





一种制备金属粉末用离心雾化装置，雾化罐接有地线，雾化罐上方有储料仓，金属丝通过储料仓与直流电源相接；雾化罐内上部有滚轮矫直器；矫直器下方有离心装置；离心装置有感应加热的转盘，转盘轴线与金属丝轴线重合，转盘通过支撑轴与转向减速器相接，转向减速器通过磁流体密封装置与罐外高速电机连接，雾化罐设有收粉装置。用该装置制备金属粉末，金属丝在真空雾化罐内熔化，不与空气接触，避免了金属液氧化，金属利用率高；金属液不与耐火材料接触，避免非金属夹杂污染，可生产高纯度金属粉末；金属粉末颗粒形状和尺寸易于控制，可获得形状接近球形、尺寸分布窄的粉体颗粒，特别适合3D打印用。 

[发明公布] 一种二硼化钛基陶瓷复合材料的制备方法 

申请公布号：CN105084902A 申请公布日：2015.11.25 

申请号：201510465953X 申请日：2015.07.31 

申请人：东北大学 

发明人：张翠萍;  茹红强; 王伟; 岳新艳; 张宁; 张廷安   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/58(2006.01)I; C04B35/65(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





针对现有二硼化钛基陶瓷复合材料制备方法中存在的问题，本发明提供了一种二硼化钛基陶瓷复合材料的制备方法，属于材料技术领域。该方法按以下步骤进行：(1)将TiB2粉末与碳源混合均匀，再进行过筛，选取粒度在24～60目间的颗粒作为模压物料；(2)将模压物料模压成型，干燥后获得TiB2基素坯；(3)将TiB2基素坯作为骨架，采用Si作为熔渗剂，进行真空熔渗。本发明的方法步骤简单、温度要求低，在较低制备成本的条件下能够获得致密度高的二硼化钛基陶瓷复合材料，在制备过程中样品尺寸变化<0.1％，属净尺寸烧结；并且本发明的方法能够生产各种形状复杂的产品。

[发明公布] 一种含有草酸银的透明导电无颗粒银基墨水及其制备方法 

申请公布号：CN104479463A 申请公布日：2015.04.01 

申请号：2015100115885 申请日：2015.01.09 

申请人：东北大学 

发明人：李晓东;  董越; 孙旭东; 李继光; 林智杰; 刘绍宏; 朱琦   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D11/52(2014.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：李在川   




摘要：





本发明的目的是针对现有技术中草酸银颗粒型导电墨水存在的问题，提供了一种含有草酸银的透明导电无颗粒银基墨水及其制备方法，属于导电墨水技术领域。该墨水由草酸银、胺溶剂、还原剂和溶剂组成；其中，草酸银、胺溶剂、还原剂和溶剂的质量百分比为(4.22-67.56％)∶(5-95.78％)∶(0-50％)∶(0-65％)；该制备方法为将胺溶剂、还原剂和溶剂混合后，再与草酸银混合，然后在-5～10℃低温搅拌0.5～4h至溶解，再经过滤得到导电墨水，所得墨水的粘度范围在1mPa·s～1000mPa·s。该方法简单易得，该墨水通过印刷或涂抹的方式在基板上成膜，固化温度低，时间短，稳定性高，导电性好，具有较好的韧性和抗拉强度，有利于弯折。

[发明公布] 一种制备透明陶瓷激光棒的离心成型方法 

申请公布号：CN104628376A 申请公布日：2015.05.20 

申请号：2015100648790 申请日：2015.02.06 

申请人：东北大学 

发明人：李晓东;  赵环宇; 孙旭东; 李继光; 刘绍宏; 朱琦   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/44(2006.01)I;  全部  C04B35/505(2006.01)I; C04B35/622(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：李在川   





摘要：





针对现有透明陶瓷制备技术中存在的问题，本发明提供了一种制备透明陶瓷激光棒的离心成型方法，属于光学透明陶瓷材料制备工艺领域。该方法按(Y1-xYbx)3Al5O12，0.01≤x≤0.1的化学配比将Al2O3、Y2O3、Yb2O3粉体混合，通过固相法制得原料粉体，将透明陶瓷粉体与分散剂和去离子水混合配置成浆料，利用离心成型方法得到棒状坯体。坯体经充分干燥后，在1700℃下进行真空烧结5-10小时，再经过热处理、打磨抛光从而得到透明陶瓷激光棒。这种离心成型方法得到的激光棒气孔率低，均匀性好，致密度高。透过率在可见光区域内可以达到70％以上。从而克服了其他干法和湿法成型所带来的密度分布不均匀、成型周期长，气孔率高等缺点。可作为固体激光器工作物质，在光学透明陶瓷领域有着良好的应用前景。 

[发明公布] 一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法 
申请公布号：CN104946022A申请公布日：2015.09.30

申请号：2015104024550申请日：2015.07.10

申请人：东北大学

发明人：李晓东; 董越；孙旭东；李继光；林智杰；朱琦；刘绍宏

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D11/52(2014.01)I  全部 摘要： 一种高稳定性无颗粒型银基导电墨水及其制备方法，导电墨水由银前驱体，其他金属前驱体，螯合剂或络合剂以及溶剂组成；其中，银前驱体，其他金属前驱体，螯合剂或络合剂和溶剂的质量百分比分别为10~45%，0.05~1%，10~81.5%和8~79.95%。其制备方法为：按照上述比例先将螯  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种感应加热金红石单晶体生长炉及其制备金红石方法 

申请公布号：CN105369342A申请公布日：2016.03.02

申请号：2015108435769申请日：2015.11.25

申请人：东北大学

发明人：唐坚;  刘旭东; 张瑞青; 毕孝国; 孙旭东 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C30B11/00(2006.01)I; C30B29/16(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及一种感应加热金红石单晶体生长炉及其制备金红石方法，属于单晶体生长领域。解决温度分布难于精确控制，晶体生长界面以下轴向温度梯度较大，晶体中易存在较大的应力的问题，生长炉包括：分为上腔体与下腔体的炉壳，第一加热装置，包括导电陶瓷管置于上腔体内  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种印制电子用氧化锌墨水及其制备方法和使用方法 

申请公布号：CN105331182A申请公布日：2016.02.17

申请号：2015109025600申请日：2015.12.08

申请人：东北大学

发明人：李晓东;  董越; 孙旭东; 吴金蓉; 贾莎莎 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D11/03(2014.01)I;  全部 摘要： 一种印制电子用氧化锌墨水及其制备方法和使用方法。该墨水成分按质量百分比为，锌前驱体：螯合剂或络合剂：溶剂＝(10～50％)：(25～66％)：(8～65％)；印制电子用氧化锌墨水制备方法包括：将螯合剂或络合剂溶解于溶剂中并混合均匀后，将锌前驱体加入到混合液中搅拌至溶  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液及其制备 

申请公布号：CN105420804A申请公布日：2016.03.23

申请号：2015108744300申请日：2015.12.03

申请人：东北大学

发明人：刘越;马煜林;刘春明;张莉萍;任洪峰;刘慧婷 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C25F3/06(2006.01)I; G01N1/32(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明提供一种显示含Co型铁素体耐热钢原奥氏体晶界的电解液及其制备方法，属于原奥氏体晶界观察技术领域，所述的电解液包含体积分数为2.5～5％的硫酸、2.5～5％的酒精以及90～95％的饱和苦味酸水溶液。制备方法为：先将硫酸缓慢加至饱和苦味酸水溶液中，再加酒精，用  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶界的显示方法 
申请公布号：CN105547795A申请公布日：2016.05.04

申请号：2015108806330申请日：2015.12.03

申请人：东北大学

发明人：刘越;  马煜林; 刘春明; 古金涛; 屈光; 倪楠; 周玲 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：G01N1/32(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及金相样品原奥氏体晶界观察技术领域，具体为一种合金含量高、耐腐蚀性强和抗氧化性好的含Co型超超临界机组用钢原奥氏体晶界的显示方法，具体工艺步骤为：首先对含Co型超超临界机组用钢试样进行研磨—抛光，然后采用预先化学腐蚀+电解腐蚀的方法，最后再结合机  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高氮无镍奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀处理工艺 
申请公布号：CN105177257A申请公布日：2015.12.23

申请号：2015106280072申请日：2015.09.29

申请人：东北大学

发明人：石锋;  李小武; 祁阳; 刘春明; 贾楠; 田鹏程; 高若涵 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D8/00(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明涉及一种提高高氮无镍奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀能力的处理工艺，通过对材料先进行固溶处理，然后进行冷轧变形再结晶退火工艺处理，使高氮无镍奥氏体不锈钢中的特殊晶界比例提高，从而达到改善材料耐腐蚀性能的目的，通过此工艺处理，高氮无镍奥氏体不锈钢的耐晶间  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种铁素体-奥氏体双相不锈钢的热处理工艺方法 
申请公布号：CN105177255A申请公布日：2015.12.23

申请号：2015106657100申请日：2015.10.15

申请人：东北大学

发明人：王建军;  吴天海; 刘春明; 李花兵; 姜周华 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D6/00(2006.01)I  全部 摘要： 一种铁素体-奥氏体双相不锈钢的热处理工艺方法，属于材料热处理技术领域。步骤如下：(1)将铁素体-奥氏体双相不锈钢加热至铁素体单相区温度后保温，得到完全铁素体化的不锈钢；(2)将完全铁素体化的不锈钢快速冷却至双相区温度后保温；(3)将双相区保温结束后的材料快速冷  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种纳米结构氧化物弥散强化钢的批量制备方法 
申请公布号：CN106399806A申请公布日：2017.02.15

申请号：2015104609795申请日：2015.07.31

申请人：东北大学

发明人：吕铮; 刘春明 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C33/02(2006.01)I; C22C38/28(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明提供一种纳米结构氧化物弥散强化钢的批量制备方法：以雾化法制备的过饱和粉体合金为原料，用粉体合金热轧取代纳米结构ODS钢的常规制备工艺流程中的机械合金化球磨、热固体化处理和后续热机械处理工序，直接制备出纳米结构氧化物弥散强化钢。所述的粉体合金热轧分  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 用3D打印技术制备纳米结构氧化物弥散强化钢工件的方法 
申请公布号：CN106868383A申请公布日：2017.06.20

申请号：2015109371961申请日：2015.12.14

申请人：东北大学

发明人：吕铮;  石英男; 徐海健; 卢晨阳; 谢锐; 刘春明 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C33/02(2006.01)I; B33Y10/00(2015.01)I  全部 

摘要： 本发明提供一种用3D打印技术制备纳米结构ODS钢工件的方法，通过在基材中添加Zr、使用低温保护气体和适当的工艺参数组合，用3D打印技术继之以简单的后续热处理，制备出具有纳米结构ODS钢特征性微观结构的纳米结构ODS钢工件；其中纳米结构ODS钢包括纳米结构ODS马氏体钢、  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种生物骨复合材料及其制备方法 
申请公布号：CN105256174A申请公布日：2016.01.20

申请号：201510695976X申请日：2015.10.22

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  王力; 刘常升; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C19/07(2006.01)I;  全部 摘要： 一种生物骨复合材料及其制备方法，属于材料技术领域。复合材料由CoCrMo合金粉末、CeO2合金粉末与ZrO2合金粉末复合而成；其中，按质量百分比，CoCrMo合金粉末∶CeO2合金粉末∶ZrO2合金粉末＝(92～98)∶(1～3)∶(1～5)；CoCrMo粉末粒径范围100～200目，CeO2粉末粒径范围0  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种含Ti可时效强化高硅铝合金及其变形材制备方法 
申请公布号：CN105695811A申请公布日：2016.06.22

申请号：2015109339330申请日：2015.12.15

申请人：东北大学

发明人：田妮;  王光东; 贾存发; 寇丹华; 宁红; 赵刚 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I;  全部 摘要： 一种含Ti可时效强化高硅铝合金，属于铝合金技术领域，其特征在于该合金的成分为Si 11～13wt％，Mg 0.5～1.0wt％，Ti 0.1～0.8wt％，Fe≤0.5wt％，其他合金元素单个元素含量≤0.15wt％，总含量≤0.5wt％，余量为Al。该铝合金及其变形材的制造方法步骤如下：①合金熔炼，  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种含Mn可时效强化高硅铝合金及其变形材制备方法 
申请公布号：CN105695810A申请公布日：2016.06.22

申请号：2015109310262申请日：2015.12.15

申请人：东北大学

发明人：田妮;  贾存发; 王光东; 宁红; 寇丹华; 吴青霖; 赵刚 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I;  全部 摘要： 一种含Mn可时效强化高硅铝合金，属于铝合金技术领域，其特征在于该合金的成分为Si 11～13wt％，Mg 0.5～1.0wt％，Mn 0.1～3.0wt％，Fe≤0.5wt％，其他合金元素单个元素含量≤0.2wt％，总含量≤0.5wt％，余量为Al。该铝合金的制造方法步骤如下：①合金熔炼，②铸造成型  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种液面上升速度可控的小型金属及合金铸件浇铸系统 
申请公布号：CN106424678A申请公布日：2017.02.22

申请号：2015104715173申请日：2015.08.04

申请人：东北大学

发明人：田妮;  贾存发; 寇丹华; 田月; 赵刚 

地址：110004辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22D35/04(2006.01)I  全部 

摘要： 一种液面上升速度可控的小型金属及合金铸锭及铸件浇铸系统，包括浇道、传动装置、支架及底座装置，其特征在于：(一)采用漏斗式浇道；(二)设计有带可垂直上下移动传动装置的支架；(三)支架下端固定在底座上。所说的漏斗式浇道设置并固定在漏斗式托盘中，托盘通过可垂直  全部 【发明专利申请】 事务数据
发明公布] 一种由低硅钢制备高硅钢的方法 
申请公布号：CN105296917A申请公布日：2016.02.03

申请号：2015108300846申请日：2015.11.23

申请人：东北大学

发明人：刘刚;  李超; 刘勇凯; 沙玉辉 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C10/46(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明属于材料制备领域，具体地说是一种由低硅钢制备高硅钢的方法：a、以表面光洁的低硅钢热轧板为基材，进行冷轧，获得薄板；b、对薄板进行酸洗以去除表面油污和氧化膜；c、在450～550℃的温度范围内、在固体渗硅剂中对冷轧薄板进行20～30分钟的保温；d、在750～820  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种宽厚板坯连铸机基础辊缝制定方法 
申请公布号：CN105033214A申请公布日：2015.11.11

申请号：2015105418051申请日：2015.08.28

申请人：东北大学

发明人：吴晨辉;  祭程; 王磊; 朱苗勇 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22D11/16(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及一种宽厚板坯连铸机基础辊缝制定方法，该方法为采集连铸机的浇铸工况参数，建立板坯的凝固传热三维有限元模型，根据连铸机的浇铸工况参数计算得到浇铸过程中的三维温度场；建立板坯的三维热收缩有限元模型，以浇铸过程中的三维温度场作为温度载荷求解该三维  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高强度纯钛板材的制备方法 

申请公布号：CN105483588A申请公布日：2016.04.13

申请号：2015109045394申请日：2015.12.09

申请人：东北大学

发明人：王磊; 宋秀; 刘杨 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22F3/00(2006.01)I; C22F1/18(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明提供一种高强度纯钛板材的制备方法，工艺步骤为：（1）采用可控压力试验机将纯钛板材在室温下进行限制模压剧烈塑性变形；（2）在限制模压变形的各个道次间对纯钛板材进行电脉冲退火处理；（3）在进行限制模压剧烈塑性变形的最后道次处理后得到高强度纯钛板材。本  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种基于MOCVD技术制备REBCO超导材料的装置 

申请公布号：CN105420684A申请公布日：2016.03.23

申请号：2015109682142申请日：2015.12.21

申请人：东北大学

发明人：陈一民; 章曙东; 樊子铭 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C16/40(2006.01)I; C23C16/455(2006.01)I  全部 摘要： 一种基于MOCVD技术制备REBCO超导材料的装置，包括真空室、金属有机源输送管路、喷淋器、冷却器、衬底、加热器及氧气引入机构，金属有机源输送管路位于真空室顶部，喷淋器位于真空室内部并与金属有机源输送管路相连，冷却器位于喷淋器下方，氧气引入机构位于冷却器下方  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种钛合金表面纳米Ti/TiN梯度膜及其制备方法 
申请公布号：CN104862657A申请公布日：2015.08.26

申请号：2015101850756申请日：2015.04.17

申请人：东北大学

发明人：崔文芳; 秦高悟; 曹栋 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C14/35(2006.01)I;  全部 摘要： 一种钛合金表面纳米Ti/TiN梯度膜及其制备方法，属于材料技术领域，梯度膜为Ti基TiN纳米粒子梯度膜，TiN纳米粒子镶嵌在Ti基体薄膜中，TiN纳米粒子的体积分数沿基体到膜表面方向梯度增加，总厚度在2.5~6.0μm。制备方法为：（1）将基体在真空条件下加热保温；（2）氩气压  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种纳米级棒状铜析出相强韧化海洋用钢板及其制备方法 

申请公布号：CN105734437A 申请公布日：2016.07.06 

申请号：201610262134X 申请日：2016.04.26 

申请人：东北大学 

发明人：申勇峰;  梁孟甜; 薄美玉; 薛文颖; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/16(2006.01)I;  全部  C22C38/04(2006.01)I; C22C38/06(2006.01)I; C22C38/02(2006.01)I; C22C38/12(2006.01)I; C22C38/14(2006.01)I; C21D8/02(2006.01)I; C21D1/26(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种纳米级棒状铜析出相强韧化海洋用钢板，属冶金材料技术领域。钢板成分包括C、Cu、Mn、Al、Si、Mo、Ti、余量为Fe和不可避免杂质；制备方法：1)铸锭；2)热轧：将铸锭热处理，4～10道次热轧，快速降温后保温一端时间，再水冷至常温，得热轧钢板；3)温轧：将热轧钢板，进行6～10道次温轧，每道次温轧前，进行退火处理；步骤4，热处理：将温轧钢板，快速升温至800～850℃保温，再快速降温至380～420℃保温，得产品。本发明钢板，抗拉强度1700～1850MPa，屈服强度650～730MPa，拉伸率32～38％；本发明制备出具有纳米尺度棒状Cu析出物、亚微米奥氏体板条结构和细小铁素体晶粒的钢材料，具有非常高的强度和塑性，提高了钢的耐蚀能力。

[发明公布] 一种Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带及其制备方法 

申请公布号：CN106119661A 申请公布日：2016.11.16 

申请号：2016106158592 申请日：2016.07.29 

申请人：东北大学 

发明人：李宗宾;  姜怡雯; 李振庄; 杨波; 赵骧; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C30/00(2006.01)I;  全部  C22C1/03(2006.01)I; B22D11/06(2006.01)I; H01F1/00(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一种Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带及其制备方法，属于新材料技术领域。Mn‑Ni‑Sn‑Co合金薄带中元素的摩尔数之和为100，元素的摩尔比为Mn：Ni：Sn：Co＝(49.5～50.5)：(33.5～38.5)：(7.5～8.5)：(3.5～8.5)；制备方法为：(1)真空电弧熔炼多次反复熔炼；(2)甩带法制备厚度为90～120μm合金薄带。本发明合金薄带在升温过程，呈现出磁性转变与结构转变的协同发生，具有磁场诱发马氏体逆相变的特征。本发明合金薄带通过Co添加，提高了铁磁奥氏体的饱和磁化强度，扩大了奥氏体与马氏体之间的磁性差别，显著提高多晶合金薄带的磁热性能，在1T磁场下，磁熵变化为2.4～7.6Jkg‑1K‑1，在1.5T磁场下，磁熵变化为3.5～11.0Jkg‑1K‑1。  

[发明公布] 一种高精度大量程非接触式测量磁致应变的装置及方法 

申请公布号：CN106646293A 申请公布日：2017.05.10 

申请号：2016108959453 申请日：2016.10.14 

申请人：东北大学 

发明人：杨波;  李宗宾; 赵骧; 左良   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：G01R33/18(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   




摘要：





一种高精度大量程非接触式测量磁致应变的装置及方法，所述装置包括：电磁铁底座、电磁铁固定支架、第一电磁铁、第二电磁铁、第一支撑杆、第二支撑杆、第一旋钮、第二旋钮、测量固定台、样品台、第一三轴位移台、第二三轴位移台、第一激光位移传感器、第二激光位移传感器、第一连接板、第二连接板和数据处理装置，在测量样品的应变时，将样品固定在样品台上，通过第一激光位移传感器和第二激光位移传感器射出的激光在样品表面产生的反射回路的变化来计算样品发生的应变量，该过程实现了对样品的非接触式测量，无需在样品的表面贴应变片，因此样品不会受到应变片最大变形量的限制，也避免了应变片阻碍样品的变形的问题，提高了测量的精度。  

[发明公布] 一种溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法 

申请公布号：CN106496238A 申请公布日：2017.03.15 

申请号：2016109076397 申请日：2016.10.19 

申请人：东北大学 

发明人：张宪民;  包涵; 仝军伟; 张润鑫; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C07D487/22(2006.01)I  全部 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   



摘要：





一种溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法，属于有机合成技术领域。该溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法，包括以下步骤：将邻苯二甲腈(C8H4N2)和金属物质加入高压反应釜中，加入溶剂，得到混合物料；其中，按摩尔比，C8H4N2∶金属物质＝(4～8)∶1，溶剂加入量占高压反应釜内衬容积的2/3～4/5；将混合物料，在160～190℃，进行溶剂热反应2～5h，冷却至室温，倒掉澄清液，干燥，制得粉末状或棒状的金属酞菁化合物，金属酞菁化合物的纯度为98.5％以上。该方法解决现有的金属酞菁化合物晶体的合成存在生长周期长、合成纯度低、成本高等问题，提供的一种溶剂热法制备金属酞菁化合物的方法，具有方法简易，容易操作，且绿色无污染的优点。原料采用金属盐或固态金属均可制备出金属酞菁化合物，在原料选择上范围更大，原料适用性广。

[发明公布] 一种金属材料表面含氟抗菌涂层及其制备方法 

申请公布号：CN106756765A 申请公布日：2017.05.31 

申请号：2016110825936 申请日：2016.11.30 

申请人：东北大学 

发明人：张二林;  陈绵; 杨磊; 王晓燕; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号11巷 分类号：C23C8/36(2006.01)I;  全部  C23C8/38(2006.01)I; C23C8/28(2006.01)I; A61L27/30(2006.01)I; A61L27/50(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种金属材料表面含氟抗菌涂层及其制备方法，属于表面抗菌处理技术领域；涂层组成包括氧元素、氟元素、R‑F化合物和R‑O化合物，所述涂层具有纳米级孔洞结构和/或纳米级凸起结构；其中，R为钛、钛合金、不锈钢、钴合金、镁合金或锌合金中的一种；制备方法：1)表面预处理；2)真空准备；3)氩气等离子体清洗；4)氟化处理：同时向等离子体反应室内通入氩气、氧气和四氟化碳气体，进行氟化处理，制得等离子处理金属材料；本发明含氟抗菌涂层，与菌液或其他体液接触时会溶出氟离子，具有杀菌作用，达到抗菌的效果；本发明方法，可获得不会产生细胞毒性的抗感染医用金属材料，解决临床中与金属植入器械相关的细菌感染问题。

[发明公布] 高强韧锌合金棒材/线材及其制备方法 

申请公布号：CN105624468A 申请公布日：2016.06.01 

申请号：2016101538190 申请日：2016.03.16 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  王利卿; 任玉平; 李松   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C18/00(2006.01)I;  全部  C22C1/02(2006.01)I; C22F1/16(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：李在川   





摘要：





一种高强韧锌合金棒材/线材及其制备方法，属于合金材料技术领域。高强韧锌合金组分按质量百分比为Mn：0.5～2％，Mg：0.05～1％，不可避免杂质≤0.3％，余量为Zn；其制备方法为：按成分组成配料熔化后得到锌合金熔体，加入0.3～0.5％的六氯乙烷，在430～470℃浇铸，获得直径为40～60mm的圆柱形铸锭；将铸锭进行均匀化处理，在140～310℃进行反向热挤压，得到高强韧锌合金棒材；棒材进行室温拉拔和中间退火获得高强韧锌合金线材。本发明制备的高强韧锌合金，成分组成少，合金具备高强度、高韧性的优点，其加工方式多样，外形尺寸变化范围宽，其腐蚀速率为同条件下纯Zn的10～25％。

[发明公布] 磁控共溅射制备面内磁化哈斯勒合金薄膜的方法 

申请公布号：CN106498359A 申请公布日：2017.03.15 

申请号：2016111475450 申请日：2016.12.13 

申请人：东北大学 

发明人：张宪民;  包涵; 林佳新; 仝军伟; 艾小薇; 张润鑫; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C14/35(2006.01)I; C23C14/18(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





磁控共溅射制备面内磁化哈斯勒合金薄膜的方法，按以下步骤进行：（1）采用SiO2作为衬底材料经过超声波清洗处理后送入磁控溅射真空室中的样品台；（2）将所需要的靶材放入磁控溅射真空室的靶位上；（3）抽真空；（4）通过磁控溅射在衬底材料表面制备哈斯勒合金薄膜，或者先在衬底材料表面制成Cr膜，再在衬底材料表面制备哈斯勒合金薄膜。本发明采用磁控共溅射方法，制备的高纯薄膜平行于磁各向异性，其粗糙度以及矫顽力有明显的变化，制备时间短，纯度高，设备简单，容易操作，成本低。

[发明公布] 反应烧结碳化硼陶瓷复合材料的凝胶注模成型制备方法 

申请公布号：CN105777130A 申请公布日：2016.07.20 

申请号：2016101569413 申请日：2016.03.17 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强;  徐昱峰; 王伟; 常龙飞; 张鑫; 姜岩; 叶超超; 张美云   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/563(2006.01)I;  全部  C04B35/622(2006.01)I; C04B35/624(2006.01)I; C04B35/634(2006.01)I; C04B35/65(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   摘要：





一种反应烧结碳化硼陶瓷复合材料的凝胶注模成型制备方法：1)：将间苯二酚、甲醛、碳酸钠和去离子水混合，加入B4C粉末，形成B4C混合浆料；2)：将混合浆料，真空除气注模密封；水浴中进行溶胶凝胶化，并老化4～50h；常压干燥后高温碳化，制得B4C/C素坯；3)：在B4C/C素坯上放置硅，进行高温熔渗制得烧结体，冷却去除多余的硅，获得反应烧结碳化硼陶瓷复合材料。本发明方法形成素坯同时引入介孔碳，获得结构均匀且孔结构可控的B4C/C素坯；本发明的B4C/C素坯强度为10～50MPa，利于机械加工，可制备复杂形状产品；本发明的反应烧结碳化硼陶瓷复合材料的维氏硬度17～26GPa，抗弯强度255～484MPa，断裂韧性3～5MPa·m1/2。

[发明公布] 一种硼化钛基复合阴极材料及其制备方法 

申请公布号：CN106278281A 申请公布日：2017.01.04 

申请号：2016106742076 申请日：2016.08.16 

申请人：东北大学 

发明人：张翠萍; 茹红强  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B35/58(2006.01)I;  全部  C04B35/622(2006.01)I; C04B35/65(2006.01)I; C04B35/634(2006.01)I; C22C1/10(2006.01)I; C22C1/05(2006.01)I; C22C29/14(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   





摘要：





一种硼化钛基复合阴极材料及其制备方法，属于陶瓷材料技术领域。硼化钛基复合阴极材料，由TiB2粉末、金属Mo粉末和Si复合而成；其相组成为TiB2、MoSi2、Si、Mo2B、Ti3B4和TiB55。其制备方法，包括：(1)制备TiB2‑Mo混合粉体；(2)将TiB2‑Mo混合粉体与粘结剂混合均匀，制备模压物料；(3)将模压物料模压成型，获得TiB2‑Mo素坯；(4)将TiB2‑Mo素坯作为骨架，Si作为熔渗剂，进行真空熔渗，获得硼化钛基复合阴极材料。该方法通过先将原料模压成型，再进行无压真空渗硅，制得致密度高的硼化钛基复合阴极材料，可以用于铝电解槽中；该方法步骤简单、烧结温度低，烧结过程无形变、制备成本较低，并且能生产各种形状复杂、大尺寸的产品。

[发明公布] 一种无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物及其制备方法 

申请公布号：CN106495200A 申请公布日：2017.03.15 

申请号：2016109504582 申请日：2016.10.27 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  王雪娇; 朱琦; 李晓东; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01F17/00(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一种无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物及其制备方法，该无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物，化学式为RE2(OH)4SO4，结构式为RE4(OH)8(SO4)2，为粉末状物质；RE为Eu～Lu，Y元素中的一种；制备方法为，将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中，搅拌形成均匀溶液，向均匀溶液中加入氨水，并持续搅拌调节溶液pH为7.0～10.0，得到悬浊液；将悬浊液水热反应，获得水热化合物；将水热化合物，冷却至室温，获得冷却产物；将冷却产物进行离心分离、清洗与烘干，得到无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物。本发明的技术方案简单易行，得到的新型无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物中RE/S摩尔比与两类重要化合物RE2O2S和RE2O2SO4完全一致，是煅烧该两类层状化和物理想的前驱体。

[发明公布] 一种稀土掺杂的硫氧化钆荧光粉的制备方法 

申请公布号：CN106544025A 申请公布日：2017.03.29 

申请号：2016109514565 申请日：2016.10.27 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  王雪娇; 朱琦; 李晓东; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09K11/84(2006.01)I; C01F17/00(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   





摘要：





一种稀土掺杂的硫氧化钆荧光粉的制备方法，属于材料科学领域。该方法包括：(1)制备RE(NO3)3溶液；其中，RE(NO3)3溶液为Gd(NO3)3和激活剂硝酸盐的混合液；(2)将硫酸铵溶于RE(NO3)3溶液中，持续搅拌并加入氨水，调节pH值，得到悬浊液；(3)将悬浊液在‑1～150℃，反应1～72小时，得到反应产物；(4)将反应产物离心分离，清洗，烘干，得到白色粉末前驱体；(5)将白色粉末前驱体，在还原气氛中煅烧，得到(Gd，Tb)2O2S或(Gd，Pr)2O2S荧光粉。该方法技术方案简单易行，制备(Gd，Tb)2O2S或(Gd，Pr)2O2S过程中不涉及环境有害的含硫化合物并且可得到多种形貌的(Gd，Tb)2O2S或(Gd，Pr)2O2S(纳米颗粒、团聚球、准六边形微米板片)。  全部  【发明专利申请】事务数据
 [发明公布] 采用自牺牲模板法制备纳米级稀土磷酸盐荧光粉的方法 

申请公布号：CN105752957A 申请公布日：2016.07.13 

申请号：2016100463248 申请日：2016.01.22 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  王志浩; 朱琦; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 

分类号：C01B25/37(2006.01)I;  全部  C01B25/45(2006.01)I; C09K11/77(2006.01)I; B82Y30/00(2011.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱 摘要：





一种采用自牺牲模板法制备纳米级稀土磷酸盐荧光粉的方法：1)低温合成LRH纳米片模板：将Y(NO3)3·6H2O或Gd(NO3)3·6H2O，Eu(NO3)3·6H2O和/或Tb(NO3)3·6H2O，配成水溶液；置于冰水浴中，降温；缓慢滴加氢氧化铵溶液，得到pH为6.5～9的悬浊液；陈化；离心分离烘干得粉末状LRH；2)LRH自牺牲模板：将LRH与磷酸盐分散在去离子水中反应，离心分离烘干得到粉末状离子交换产物；煅烧得到纳米级稀土磷酸盐荧光粉；本发明采用“低温一步沉淀”技术制备的LRH纳米片模板，化学成分均匀，纳米片层厚度为2～5nm，为反应动力学提供基础，可控制产物粒径与形貌；本发明制备的荧光粉颗粒细小均匀；本发明制备方法，简单易行成本低廉，可实现大量生产。

 [发明公布] 一种以LRH为模版制备稀土钒酸盐的自牺牲模版合成方法 

申请公布号：CN105776331A 申请公布日：2016.07.20 

申请号：201610062671X 申请日：2016.01.29 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  黄塞; 朱琦; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01G31/00(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱

摘要：





本发明提供一种以LRH为模版制备稀土钒酸盐的自牺牲模版合成方法，工艺步骤为：（1）将钇的硝酸化合物或者钇的硝酸化合物和稀土元素的硝酸化合物在去离子水中混合均匀，配制成稀土离子溶液；（2）加入浓氨水调节溶液pH值，在密闭条件下反应；（3）将反应混合物冷却至室温，离心分离，干燥，得到(Y1?x Lnx)2(OH)5NO3·nH2O固体粉末；（4）将(Y1?x Lnx)2(OH)5NO3·nH2O和NH4VO3在去离子水中混合均匀，配制成稀土离子溶液；（5）加入浓氨水调节溶液pH值，在密闭条件下反应；（6）将反应混合物冷却至室温，离心分离，干燥，得到(Y1?xLnx)VO4固体。

 [发明公布] 一种复合陶瓷刀具材料及其制备方法 

申请公布号：CN106278197A 申请公布日：2017.01.04 

申请号：2016106259146 申请日：2016.07.29 

申请人：东北大学 

发明人：孙旭东;  张梦雯; 修稚萌; 李继光; 李晓东; 霍地; 张牧; 刘绍宏; 朱琦   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号11巷 分类号：C04B35/10(2006.01)I; C04B35/622(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种复合陶瓷刀具材料及其制备方法，材料含有成分及体积百分数为Al2O3：80～90％，ZrO2：5～15％，cBN：3～10％，三者体积百分数之和为100％；方法：1)准备取Al2O3粉末、ZrO2粉末和cBN粉末；2)将柠檬酸铵和/或聚丙烯酸氨，溶于水制成分散剂溶液；3)将Al2O3粉末、ZrO2粉末、cBN粉末和分散剂溶液，球磨混料后，干燥，制得的混合粉末；4)将混合粉末，在真空或惰性气体气氛下热压烧结，制得Al2O3‑ZrO2‑cBN复合陶瓷刀具材料。本发明方法添加ZrO2和cBN起到增韧的作用；添加少量的cBN避免了烧结需要的高温高压条件；通过分散剂的选取，解决了混料过程中纳米尺寸粉末的团聚问题；制备的材料中氧化锆全部为四方相，氮化硼仍保持立方相。

[发明公布] 一种稀土含氧硫酸盐的制备方法 

申请公布号：CN106542560A 申请公布日：2017.03.29 

申请号：2016109514601 申请日：2016.10.27 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  王雪娇; 朱琦; 李晓东; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01F17/00(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一种稀土含氧硫酸盐的制备方法，包括以下步骤：将硫酸铵颗粒溶于RE(NO3)3溶液中，搅拌形成均匀溶液，向均匀溶液中加入氨水，并持续搅拌调节溶液pH为7.0～9.0，得到悬浊液；RE为La～Eu，Gd～Lu，Y元素中的一种；将悬浊液进行水热反应，将所得水热化合物冷却至室温，获得冷却产物；将冷却产物进行清洗、分离与烘干，根据稀土元素不同，分别得到产物硫酸盐型稀土层状氢氧化物和无水硫酸盐型稀土层状氢氧化物；将产物分别进行煅烧，制备出轻、重稀土元素的含氧硫酸盐。本发明技术方案绿色环保、简单易行，且制备重稀土元素含氧硫酸盐的方法不涉及传统方法必须涉及的含硫原料和产物，副产物仅为水蒸汽，对环境无污染。

[发明公布] 可在空气中加热的无颗粒导电铜墨水及其制备和使用方法 

申请公布号：CN106700735A 申请公布日：2017.05.24 

申请号：2016110966050 申请日：2016.12.02 

申请人：东北大学 

发明人：李晓东;  董越; 孙旭东; 张牧; 朱琦; 刘绍宏; 李继光   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D11/52(2014.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一种可在空气中加热的无颗粒导电铜墨水及其制备和使用方法，属于导电墨水技术领域。该导电铜墨水各个组分及其质量百分比为，铜前驱体：20～73％，络合剂：15～60％，溶剂：10～51％，助剂：0～10％；其制备方法为：将络合剂加入助剂和溶剂，混合均匀，加入铜前驱体，搅拌，用微孔滤膜进行过滤，即可；其使用方法为：将导电铜墨水印刷或涂膜于基板上，在空气中在130～350℃热处理1～15min进行烧结，制得粘合在基板上的铜薄膜/铜导线。该墨水不含有任何固体颗粒，稳定性高，导电性好，制作方法简单易操作。该制备方法可在空气中加热得到单质铜，固化温度低，时间短，无污染，成本低廉，易于实现工业化。

 [发明公布] 稀土掺杂硫氧化钆和含氧硫酸钆上转换荧光粉的制备方法 

申请公布号：CN106520121A 申请公布日：2017.03.22 

申请号：2016109537726 申请日：2016.10.27 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  王雪娇; 朱琦; 李晓东; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09K11/84(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一种稀土掺杂硫氧化钆和含氧硫酸钆上转换荧光粉的制备方法，属于材料科学领域。该方法包括以下步骤：(1)将Gd(NO3)3·6H2O、Yb(NO3)3·6H2O和Ln(NO3)3·6H2O混合，加去离子水，得到RE(NO3)3溶液；(2)将硫酸铵溶于RE(NO3)3溶液搅拌，继续搅拌，并加入氨水，调节pH值，得到悬浊液；(3)将悬浊液，在100～150℃，水热反应1～72h，自然冷却至室温，得到反应产物；(4)将反应产物离心分离、清洗、烘干，得到白色粉末前驱体；(5)将白色粉末前驱体，煅烧，制得稀土离子掺杂的Gd2O2S或Gd2O2SO4上转换荧光粉。该方法有效地解决了常规方法中含硫原料的使用和有害副产物的排出，是一种绿色环保的制备技术。

[发明公布] 中空管状氧化物增强银基复合电接触材料及其制备方法

申请公布号：CN106756199A 申请公布日：2017.05.31 

申请号：2016111512619 申请日：2016.12.14 

申请人：东北大学 

发明人：孙旭东;  杨瑞; 李晓东; 李继光; 霍地; 刘绍宏; 朱琦; 张牧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C5/06(2006.01)I;  全部  C22C1/05(2006.01)I; H01H1/0237(2006.01)I; H01H11/04(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   





摘要：





一种中空管状氧化物增强银基复合电接触材料及其制备方法。该中空管状氧化物增强银基复合电接触材料中含有各组分及其质量百分含量为：Ag：70～98％，中空管状氧化物：2～30％；具体制备过程为：首先采用浸渍‑烘干‑煅烧法制备中空管状氧化物，并将其应用于银基复合电接触材料领域，采用化学包覆法制备Ag及Ag包覆中空管状氧化物复合粉体，经粉末冶金工艺成型烧结，制得中空管状氧化物增强银基复合电接触材料。本发明的方法制备过程简单、操作方便、成本低廉，可进行工业化生产，采用本发明的方法制备的中空管状氧化物增强银基复合电接触材料，有效地提高陶瓷氧化物在银基体中的分散程度，改善了Ag基体与氧化物增强相的界面结合能力。

 [发明公布] 一种制备片状钒酸盐的自牺牲模版合成方法 

申请公布号：CN105481013A 申请公布日：2016.04.13 

申请号：2016100626692 申请日：2016.01.29 

申请人：东北大学 

发明人：李继光;  黄塞; 朱琦; 孙旭东   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01G31/00(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   




摘要：





一种制备片状钒酸盐的自牺牲模版合成方法，工艺步骤：（1）将钇的硝酸化合物或者钇的硝酸化合物和稀土元素的硝酸化合物在去离子水中混合均匀；（2）加入浓氨水调pH值，在密闭条件下反应；（3）将反应混合物冷却至室温，离心分离，干燥，得到(Y1-xLnx)(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O四方纳米片；（4）将(Y1-xLnx)(OH)2.94(NO3)0.06·nH2O和NH4VO3在去离子水中混合均匀；（5）加入浓氨水调pH值，在密闭条件下反应；（6）将反应混合物冷却至室温，离心分离，干燥，得到片状形貌的(Y1-xLnx)VO4。

[发明公布] 无颗粒银墨水及其制备方法和透明银导电薄膜及其制备方法 

申请公布号：CN106752381A申请公布日：2017.05.31

申请号：2016110958887申请日：2016.12.02

申请人：东北大学

发明人：李晓东; 董越；孙旭东；张牧；朱琦；刘绍宏；李继光

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D11/52(2014.01)I;  全部 摘要： 

一种无颗粒银墨水及其制备方法和透明银导电薄膜及其制备方法，属于透明导电薄膜领域。无颗粒银墨水，原料及其质量百分比为，银前驱体：10～23％，络合剂：12～32％，溶剂：41.5～70％，助剂：0～10％；其制备方法为：将液体原料混合均匀；再加入固体原料，搅拌至全部溶

[发明公布] 一种白光LED用单分散球形白光荧光粉及其制备方法 

申请公布号：CN106701080A申请公布日：2017.05.24

申请号：2016110232610申请日：2016.11.21

申请人：东北大学

发明人：李晓东; 马畅；孙旭东；张牧；李继光；朱琦；刘绍宏

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09K11/78(2006.01)I  全部 

摘要： 

一种白光LED用单分散球形白光荧光粉及其制备方法，属于稀土发光材料技术领域。该白光荧光粉的化学通式为：(Y1‑x‑y‑zGdxEuyBiz)2O3，其中，0≤x≤0.30，0.001≤y≤0.01，0.0002≤z≤0.008。其制备方法包括：称取原料，加入酸溶液溶解；再加入含氮沉淀剂，搅拌，加热  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种650℃超超临界铸件用耐热钢 
申请公布号：CN105695881A申请公布日：2016.06.22

申请号：2016102404846申请日：2016.04.18

申请人：东北大学

发明人：刘越; 马煜林; 刘春明 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/22(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明涉及耐热钢领域，具体为一种650℃超超临界铸件用耐热钢。按重量百分比化学组成为：C：0.08～0.15％；Si：0.15～0.3％；Mn：0.7～1.1％；Cr：9.0～11.0％；Mo：0.5～1.0％；Co：2.5～3.5％；RE：0.3～0.6％；Zr：0.1～0.2％；V：0.1～0.2％；Nb：0.05～0.08％；N  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种控制超超临界耐热钢中BN相形态的热处理方法 
申请公布号：CN105695678A申请公布日：2016.06.22

申请号：2016102394399申请日：2016.04.18

申请人：东北大学

发明人：刘越;  马煜林; 张莉萍; 刘慧婷; 刘春明 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C21D1/18(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于热处理技术领域，具体为一种控制超超临界耐热钢中BN相形态的热处理方法。该方法包括如下步骤：(1)将工件以400～500℃/h加热至1200～1250℃，保温1～2h，放入超速淬火油中淬火；(2)将工件以90～110℃/h加热至1050～1150℃，保温2～4h，风冷至室温；(3)将工件  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 激光3D打印用TC21钛合金粉末及制备和使用方法 
申请公布号：CN106435270A申请公布日：2017.02.22

申请号：2016110236293申请日：2016.11.15

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  王栋; 刘常升; 郭快快; 魏明炜; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号11巷 分类号：C22C14/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 激光3D打印用TC21钛合金粉末及制备和使用方法，粉末成分按质量百分比：Al：5.5～6.7％，Sn：1.7～2.4％，Zr：1.7～2.4％，Mo：2.4～3.1％，Cr：1.0～1.8％，Nb：1.8～2.2％，Fe：0.004～0.18％，C：0.004～0.01％，N：0.002～0.009％，H：0.003～0.01％，O：0.08～0.1  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种激光3D打印用球形合金粉末制备装置及方法 
申请公布号：CN106424748A申请公布日：2017.02.22

申请号：2016110976122申请日：2016.12.03

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  刘常升; 董欢欢; 郭快快; 梁京; 魏明炜 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F9/08(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种激光3D打印用高性能球形合金粉末制备装置及方法；装置组成包括真空获得和充气系统、感应熔炼系统、雾化制粉系统、粉末收集系统、和电源系统；制备方法：1)感应熔炼系统选择无坩埚感应体系或有坩埚感应体系；2)将合金棒固定在连续送料器上，或镍基/钴基合金棒放入熔  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 激光增材24CrNiMoRe合金钢粉末及制备方法 
申请公布号：CN106399863A申请公布日：2017.02.15

申请号：2016110976141申请日：2016.12.03

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  魏明炜; 孙苗; 郭快快; 梁京; 刘常升 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C38/44(2006.01)I;  全部 摘要： 一种激光增材24CrNiMoRe合金钢粉末及制备方法，合金钢粉末化学成分按质量百分比：C：0.23～0.27％，Cr：0.90～1.15％，Ni：0.90～1.15％，Mo：0.45～0.60％，Mn：0.90～1.15％，Si：0.30～0.45％，Re(Y)：1～2％，余量为Fe；合金钢粉末形貌为球形，粒径为1～180μm，松  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种Cu2O‑Ag‑TiO2纳米管薄膜及制备方法 

申请公布号：CN106283153A申请公布日：2017.01.04

申请号：2016108516296申请日：2016.09.26

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  丁琦; 尚凡敏; 刘常升; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3巷11号 分类号：C25D11/26(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种Cu2O‑Ag‑TiO2纳米管薄膜及制备方法，属材料及电化学技术领域；薄膜由Cu2O、Ag和TiO2复合而成，厚度为2.5～5μm；制备方法；1)利用固体氟化铵、Cu(NO)2·3H2O溶液、AgNO3溶液和乙二醇制备电解液，去除钛板表面的氧化皮和划痕；2)阳极氧化装置的安装；3)控制氧化槽  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法 

申请公布号：CN106424700A申请公布日：2017.02.22

申请号：2016106946872申请日：2016.08.19

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  刘媛媛; 刘常升; 史蕊蕊; 彭永刚; 张召; 尹桂莉; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号11巷 分类号：B22F1/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法，涂层由Fe60合金粉末和陶瓷粉末复合而成；其中陶瓷粉末为ZrO2粉末和/或SiC粉末。制备方法：1)按复合耐磨涂层的组成称取各粉末，球磨混料后烘干，获得复合粉末；2)对基板表面进行处理；3)将基板预热后；采用激光3D  全部 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种可调节光斑能量分布的激光直接沉积成形系统及方法 
申请公布号：CN106541136A申请公布日：2017.03.29

申请号：201611006342X申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：商硕;  李进宝; 刘忱; 刘常升 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F3/105(2006.01)I;  全部 摘要： 一种可调节光斑能量分布的激光直接沉积成形系统及方法，系统包括光纤激光器、光斑整形机构、同轴送粉机构、加工送粉头、工作台及水冷机；光纤激光器接入光斑整形机构，同轴送粉机构安装在光斑整形机构上部，加工送粉头安装在光斑整形机构下部，工作台位于加工送粉头下  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种6009铝合金板材的制备方法 
申请公布号：CN106521377A申请公布日：2017.03.22

申请号：2016110065410申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：田妮;  王光东; 张泽宇; 许圆; 贾存发; 赵刚 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22F1/043(2006.01)I;  全部 摘要： 一种6009铝合金板材的制备方法，包括以下步骤：制备6009铝合金铸锭；将其加热至280～380℃，保温后再升温至420～460℃，再次保温，热轧得热轧板；将热轧板加热至420～440℃，保温后炉冷至室温，冷轧得冷轧板；再经固溶处理、室温放置、预时效处理，以及再次室温放置，  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种6016铝合金板材的制备方法 
申请公布号：CN106756287A申请公布日：2017.05.31

申请号：2016110065285申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：王光东;  张泽宇; 贾存发; 许圆; 田妮; 赵刚 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I; C22F1/043(2006.01)I  全部 

摘要： 一种6016铝合金板材的制备方法，包括以下步骤：制备6016铝合金铸锭；将其加热至400～460℃，保温后热轧得热轧板；将热轧板加热至420～440℃，保温后炉冷至室温，冷轧得冷轧板；再经固溶处理、室温放置、预时效处理，以及再次室温放置，即为T4P态，制得6016铝合金板材。  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种6181铝合金板材的制备方法 
申请公布号：CN106756286A申请公布日：2017.05.31

申请号：2016110065209申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：田妮;  许圆; 贾存发; 王光东; 张泽宇; 赵刚 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I;  全部 摘要： 一种6181铝合金板材的制备方法，包括以下步骤：制备6181铝合金铸锭；将其加热至420～480℃，保温后热轧得热轧板；将热轧板加热至420～440℃，保温后炉冷至室温，冷轧得冷轧板；再经固溶处理、室温放置、预时效处理，以及再次室温放置，即为T4P态，制得6181铝合金板材。  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种6111铝合金板材的制备方法 
申请公布号：CN106756284A申请公布日：2017.05.31

申请号：2016110065158申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：田妮;  张泽宇; 王光东; 许圆; 贾存发; 赵刚 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I;  全部 摘要： 一种6111铝合金板材的制备方法，包括以下步骤：制备6111铝合金铸锭；将其加热至330～430℃，保温后再升温至440～480℃，再次保温，热轧得热轧板；将热轧板加热至420～440℃，保温后炉冷至室温，冷轧得冷轧板；再经固溶处理、室温放置、预时效处理，以及再次室温放置，  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
发明公布] 一种6022铝合金板材的制备方法 
申请公布号：CN106756285A申请公布日：2017.05.31

申请号：2016110065196申请日：2016.11.16

申请人：东北大学

发明人：田妮;  王光东; 贾存发; 张泽宇; 许圆; 赵刚 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C21/02(2006.01)I; C22F1/043(2006.01)I  全部 

摘要： 一种6022铝合金板材的制备方法，包括以下步骤：制备6022铝合金铸锭；将其加热至400～480℃，保温后热轧得热轧板；将热轧板加热至420～440℃，保温后炉冷至室温，冷轧得冷轧板；再经固溶处理、室温放置、预时效处理，以及再次室温放置，即为T4P态，制得6022铝合金板材。  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种钕铁硼稀土永磁体表面含氟金属涂层及其制备方法 
申请公布号：CN105602408A申请公布日：2016.05.25

申请号：2016101129095申请日：2016.02.29

申请人：东北大学

发明人：裴文利 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C09D163/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种钕铁硼稀土永磁体表面含氟金属涂层及其制备方法，属于防腐表面处理技术领域；一种钕铁硼稀土永磁体表面含氟金属涂层，厚度为5～40μm，成分按质量比为，聚四氟乙烯：固体粉末：粘接剂＝(1～30)：(2～30)：(20～40)；其制备方法包括：(1)采用除油和酸洗或喷砂方法，  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种利用强磁场液相合成低维纳米材料的装置及方法 
申请公布号：CN105749827A申请公布日：2016.07.13

申请号：201610107482X申请日：2016.02.26

申请人：东北大学

发明人：王强;  吴纯; 王晓阳; 王凯; 裴文利; 李国建 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B01J13/06(2006.01)I  全部 摘要： 一种利用强磁场液相合成低维纳米材料的装置，包括磁场装置、液相合成装置和加热装置；加热装置的加热台通过升降控制装置可在超导磁体的内腔中上下移动。制备纳米材料时，将加热台升至初始高度，使加热台所处位置的磁场强度为初始值，然后将装有反应溶液的反应器置于石  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种强磁场热压制备金属靶材的装置及方法 

申请公布号：CN106467960A申请公布日：2017.03.01

申请号：2016108739398申请日：2016.09.30

申请人：东北大学; 昆明贵金属研究所

发明人：裴文利;  闻明; 王强; 刘铁; 张昆华; 管伟明; 谭志龙; 张俊敏; 王传军 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C14/35(2006.01)I; B22F3/14(2006.01)I  全部 

摘要： 一种强磁场热压制备金属靶材的装置及方法，属于粉末冶金技术领域。其制备装置，包括压头、模具、上下移动压杆、超导磁体、加热器、冷却水管道和支座；采用上述装置，制备方法包括如下步骤：(1)备料：称量金属粉；(2)装填；(3)磁场热压：磁场强度为0.5～6T；温度为200～  全部 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种体心立方钽涂层的制备方法 
申请公布号：CN108103463A申请公布日：2018.06.01

申请号：2016110537233申请日：2016.11.25

申请人：中国科学院金属研究所; 东北大学

发明人：牛云松;  朱圣龙; 陈明辉; 沈明礼; 鲍泽斌; 王福会; 王世臣; 杨军 

地址：110016辽宁省沈阳市沈河区文化路72号 分类号：C23C14/35(2006.01)I; C23C14/14(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及材料科学领域，特别涉及一种体心立方钽涂层的制备方法。采用负辉光区磁控溅射方法，基片零件放置在阳极与阴极之间的负辉光区内，基片加热温度在200～400℃之间，使用的电源为直流电源或脉冲电源，靶材为纯钽，工作气体为Ar，溅射功率密度为3W/cm2～15W/cm2之  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种多层铜/钛复合板及其制备方法 
申请公布号：CN105856727A申请公布日：2016.08.17

申请号：2016102422990申请日：2016.04.19

申请人：东北大学

发明人：贾楠;  周晓欢; 姜爽; 张辉; 郑毅然; 赵骧 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B32B15/01(2006.01)I;  全部 摘要： 一种多层铜/钛复合板及其制备方法，多层铜/钛复合板由7~126层两种厚度相同的金属层构成，金属层为钛层或铜层，厚度为12~333μm，抗拉强度为355~395 MPa，屈服强度为295~325 MPa，延伸率为16~31%；制备方法为：将纯铜板和纯钛板轧制前处理；交叉叠放后进行一道次同步复  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种铒锌基复合低温磁制冷材料及制备方法 
申请公布号：CN105957670A申请公布日：2016.09.21

申请号：2016102817514申请日：2016.04.29

申请人：东北大学

发明人：李领伟;  袁冶; 祁阳; 周生强 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：H01F1/01(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种铒锌基复合低温磁制冷材料及制备方法，属于材料学技术领域。该材料化学通式为：Er‑Zn，按原子比，Er：Zn＝1：(1.2～1.6)，所述铒锌基复合低温磁制冷材料，成分包括ErZn和ErZn2，按摩尔比，ErZn和ErZn2＝(4～2)：(1～3)。制备方法：1)配料；2)将原料置于Ta金属管内  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种稀土钯镁低温磁制冷材料及制备方法 
申请公布号：CN105671395A申请公布日：2016.06.15

申请号：2016101476298申请日：2016.03.16

申请人：东北大学

发明人：李领伟; 霍德璇; 祁阳 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C28/00(2006.01)I;  全部 摘要： 一种稀土钯镁低温磁制冷材料及其制备方法，材料的化学通式为：RE4-Pd-Mg，RE为Ho、Er或Tm中的一种或两种，按原子比RE：Pd：Mg＝4：1：1；制备方法：1)混料；2)惰性气体封闭环境；3)烧结：将石英容器，在850～920℃，保温10～20min，再降温至650～720℃，保温3～5小时，  全部 【发明专利】 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料及制备方法 

申请公布号：CN107675063A 申请公布日：2018.02.09 

申请号：201710880721X 申请日：2017.09.26 

申请人：东北大学 

发明人：李宗宾;  白嫄霞; 杨波; 赵骧; 左良   

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C22C30/02(2006.01)I;  全部  C22C1/02(2006.01)I; C22F1/10(2006.01)I; H01F1/01(2006.01)I 专利代理机构：大连理工大学专利中心21200 代理人：梅洪玉; 陈玲玉   





摘要：





一种Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料及制备方法，属于磁性材料技术领域。所述Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金材料的化学分子式为Ni46MnxIn14Co3Cuy,合金中元素的摩尔数之和为100,其中33≤x≤36,1≤y≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼，制备多晶铸锭，在高纯惰性气体保护下退火，然后迅速水冷，从而制备出Ni‑Mn‑In‑Co‑Cu磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T磁场下，绝热温变变化范围为1.01‑2.61K。本发明的磁性合金能够在室温附近能够获得优异的绝热温变，伴随有巨大的磁热效应，可作为磁制冷工质具有较高的磁制冷效率和宽温域工作范围。 

[发明公布] 一种基于应力场训练提高多晶NiMnGa合金磁感生应变的处理方法 

申请公布号：CN108034910A 申请公布日：2018.05.15 

申请号：2017112099384 申请日：2017.11.28 

申请人：东北大学 

发明人：李宗宾; 李振庄; 杨波; 赵骧; 左良   

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C22F1/10(2006.01)I;  全部  C22F3/00(2006.01)I; C22C19/03(2006.01)I; B22D27/04(2006.01)I 

专利代理机构：大连理工大学专利中心21200 代理人：陈玲玉; 梅洪玉   




摘要：





本发明属于新材料技术领域，提供了一种基于应力场训练提高多晶NiMnGa合金磁感生应变的处理方法，该方法是将Ni、Mn、Ga原材料经熔炼铸棒，经定向凝固之后形成强取向多晶材料，然后利用X射线衍射测量织构，依据晶体择优取向切取长方体块状样品，使其三边均与奥氏体的<001>A择优取向方向平行。采用力学性能试验机对长方体样品进行反复压缩的应力场训练，压缩沿两个方向进行交替进行，随着压缩次数的递增，样品的孪晶应力平台显著降低，进而提高多晶合金样品的磁感生应变。

[发明公布] 一种Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金材料及制备方法 

申请公布号：CN107881394A 申请公布日：2018.04.06 

申请号：2017112098235 申请日：2017.11.28 

申请人：东北大学 

发明人：李宗宾;  白嫄霞; 胡伟; 杨波; 赵骧; 左良   

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C22C30/00(2006.01)I;  全部  C22C1/02(2006.01)I; C22F1/10(2006.01)I; H01F1/01(2006.01)I 专利代理机构：大连理工大学专利中心21200 代理人：陈玲玉; 梅洪玉   





摘要：





一种Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金材料及制备方法，属于磁性制冷材料技术领域。所述Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金材料的化学分子式为Ni45Co5Mn36.5In13.5‑xGex,合金中元素的摩尔数之和为100,其中1≤x≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼，制备多晶铸锭，在高纯惰性气体保护下退火，然后迅速水冷，从而制备出Ni‑Co‑Mn‑In‑Ge磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T外加磁场下，通过升温磁化的方式得到绝热温变变化范围为1.34‑2.69K。本发明的磁性合金材料能够在室温附近能够获得较大的绝热温变，伴随有巨大的磁热效应，可作为宽温域工作范围的一种磁制冷工质。 

[发明公布] 一种双冷场连续制备高品质铝合金扁锭的工艺 

申请公布号：CN107234221A 申请公布日：2017.10.10 

申请号：2017106060921 申请日：2017.07.24 

申请人：东北大学 

发明人：赵志浩;  王高松; 朱庆丰; 朱成; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B22D11/14(2006.01)I; B22D11/112(2006.01)I  全部 

专利代理机构：大连东方专利代理有限责任公司21212 代理人：李娜; 李馨   


摘要：


本发明涉及一种双冷场连续制备高品质铝合金扁锭的工艺，属于铝合金铸造领域。一种双冷场连续制备高品质铝合金扁锭的工艺，所述工艺在扁锭半连续铸造过程中，向矩形分流孔与结晶器侧壁之间形成的矩形区域内插入若干与铝合金熔体成分相同的铝合金冷料；所述铝合金冷料在铸造过程中持续插入熔体中，使熔体温度保持在铝合金液相线温度或高于液相线温度10℃以内，所述铝合金冷料为实心铝合金板材；所述矩形分流孔与结晶器侧壁之间形成的矩形区域宽度为矩形分流孔的长度，长度为分流孔与结晶器侧壁内壁间的1/8～3/4区段。利用本发明生产的铸锭晶粒细小，成分均匀，合金铸锭内部质量得到大幅度提高，改善了合金的加工性。 

[发明公布] 一种室温高效连续制备超细晶纯钛的等通道转角拉拔方法 

申请公布号：CN107824625A 申请公布日：2018.03.23 

申请号：2017108977723 申请日：2017.09.28 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  赵虹; 任玉平; 李松   

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：B21C3/02(2006.01)I;  全部  B21C1/16(2006.01)I; B21C9/00(2006.01)I; C22F1/18(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：赵嬛嬛   




摘要：





本发明提供一种室温高效连续制备超细晶纯钛的等通道转角拉拔方法，该方法是通过由A、B、C、D4个模块组成的等通道转角拉拔模具实现，步骤包括：以纯钛棒材或板材为起始原料，退火后根据起始原料的截面形状和尺寸制作等通道转角拉拔模具；将坯料打磨，并在其表面和4个模具预形成等通道转角通道的表面涂覆润滑剂；将坯料置于4个模具形成的夹角为90°或110°的等通道转角通道内，再放置在拉拔机上，控制拉拔速度在2～100mm/s使坯料匀速穿过等通道转角通道，每道次拉拔完成后去掉拉拔件的头部和尾部，将拉拔件沿顺时针或逆时针方向旋转角度θ，然后重新安放在等通道转角通道继续拉拔，共经过2～12道次拉拔后得到超细晶纯钛材。 

[发明公布] 一步法制备以金属或合金为基体的金属氧化物负载纳米催化剂的方法 

申请公布号：CN107012494A 申请公布日：2017.08.04 

申请号：2017101557590 申请日：2017.03.16 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  周军; 曹晓晴; 李松; 张雪峰; 任玉平   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C25D11/30(2006.01)I;  全部  C25D11/26(2006.01)I; C25D11/06(2006.01)I; C25D11/12(2006.01)I; B01J23/52(2006.01)I; B01J23/42(2006.01)I; B01J23/44(2006.01)I; B01J23/50(2006.01)I; B01J35/10(2006.01)I 

专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：刘晓岚   




摘要：





一步法制备以金属或合金为基体的金属氧化物负载纳米催化剂的方法，属于催化剂制备领域。该方法包括：金属基体预处理，配制微弧氧化电解液，金属基体预制膜，微弧氧化制备催化剂，后处理过程，最终制得产品。该方法以金属或合金为基体，采用微弧氧化技术在金属或合金表面同时形成氧化物陶瓷层与纳米催化剂。这种方法简化了制备步骤，实现催化剂与载体在金属基体上的一步制备；制备的催化剂和载体与金属基体的结合力较强，不容易脱落，提高了催化反应中催化剂形貌与结构的稳定性，同时大幅改善催化工程的导热，提高了其催化反应的循环性能。该方法已成功应用于不同金属或合金种类、不同几何构型的基体，为催化剂的应用提供了一种新的方式。  

[发明公布] 一种抗菌铝合金及其制备方法 

申请公布号：CN107267814A 申请公布日：2017.10.20 

申请号：2017104316666 申请日：2017.06.09 

申请人：东北大学 

发明人：张二林;  王晓燕; 杨磊; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：C22C21/00(2006.01)I;  全部  C22C21/12(2006.01)I; C22F1/04(2006.01)I; C22F1/057(2006.01)I 

专利代理机构：大连理工大学专利中心21200 代理人：梅洪玉   





摘要：





本发明公开一种抗菌铝合金，在铝中添加适量的Cu元素和Ag元素中的一种或二种，并经过抗菌处理，纳米级富铜相或富银相弥散析出，均匀分布于铝合金基体内，赋予铝合金良好的抗菌性能；所述抗菌处理是指：铝合金在450‑550℃保温2‑4小时进行固溶处理，合金中的富铜相或富银相完全溶入合金基体Al中；经150‑200℃保温2‑10小时的时效处理使富含Cu或Ag的纳米级第二相颗粒在Al基体中高度弥散析出。本发明的效果：经抗菌处理后，抗菌铝合金有大量弥散析出的富铜相(或富银相)赋予铝合金良好而且持久的抗菌性能，对金葡菌和大肠杆菌的抗菌率达到90％以上。

[发明公布] 一种分解臭氧的催化剂及其制备方法 

申请公布号：CN107649145A 申请公布日：2018.02.02 

申请号：2017110822684 申请日：2017.11.06 

申请人：东北大学 

发明人：李松; 秦高梧  

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：B01J23/889(2006.01)I;  全部  B01D53/86(2006.01)I; B01D53/66(2006.01)I 

专利代理机构：中科专利商标代理有限责任公司11021 代理人：张成新   




摘要：





本发明公开一种分解臭氧的催化剂及其制备方法。所述催化剂包含：硅藻土；和负载于硅藻土上的Fe掺杂氧化锰；其中氧化锰中的Mn元素占催化剂总质量的质量比例为2～10％。该催化剂的制备方法包括以下步骤：(1)将硅藻土浸泡于乙酸锰和铁盐的混合溶液中，使硅藻土均匀分散于该溶液中，硅藻土的加入量为25‑200g/L；和(2)将硅藻土从溶液中分离，烘干后煅烧，得到所述催化剂。

[发明公布] 一种抗菌钴基合金及其制备方法 

申请公布号：CN107326220A 申请公布日：2017.11.07 

申请号：2017104313723 申请日：2017.06.09 

申请人：东北大学 

发明人：张二林;  王晓燕; 杨磊; 王若先; 秦高梧   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：C22C19/07(2006.01)I;  全部  C22F1/10(2006.01)I; A61L31/14(2006.01)I 专利代理机构：大连理工大学专利中心21200 代理人：梅洪玉   





摘要：





本发明公开一种抗菌钴基合金及其制备方法，在Co‑20Cr‑16W的基础上，添加适量的Cu元素，其化学成分按重量百分数：Co：余量；Cr：19‑21；W：14‑18；Cu：0.1‑10.0；其热处理工艺：900‑1050℃下保温0.5‑4小时，水冷至室温，然后在300‑600℃保温0.5‑8h，空冷至室温。本发明的优点：本发明的Co‑Cr‑W‑Cu合金中采用Cu元素替代Ni元素，不仅可以消除Ni元素带来的潜在过敏，而且可以赋予合金材料良好的力学性能、耐蚀性能和抗菌性能。因此，有望代替现在使用的CoCrWNi，应用于植入器械的制备中。

[发明公布] 纯钛及钛合金超细丝制备工艺 

申请公布号：CN107685079A 申请公布日：2018.02.13 

申请号：2017106157382 申请日：2017.07.26 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  任玉平; 王利卿; 李松   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B21C1/02(2006.01)I;  全部  B21C1/12(2006.01)I; B21C9/00(2006.01)I; C22F1/18(2006.01)I 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：赵嬛嬛   





摘要：





本发明提供了一种纯钛及钛合金超细丝的制备工艺，包括以下步骤：(1)将纯Ti或Ti合金线坯经1～20个拉丝模具进行第一轮拉拔，控制拉拔速度在10～40m/min，单个拉丝模具的变形量在5～15％，拉拔过程采用石墨乳或调质润滑油作为润滑剂；当累积变形量≤60％时，进行步骤(2)～(3)；当累积变形量＞60％时，完成步骤(2)后即可得到的纯钛及钛合金超细丝；(2)将拉拔变形后的丝材进行第一次中间退火处理，控制退火条件；(3)将第一次中间退火后的丝材返回至进行步骤(1)，直至得到的纯钛及钛合金超细丝。

[发明公布] 一种双冷场连续制备高品质铝合金圆铸锭的工艺 

申请公布号：CN107234220A 申请公布日：2017.10.10 

申请号：2017104949419 申请日：2017.06.26 

申请人：东北大学 

发明人：秦高梧;  赵志浩; 朱成; 王高松; 朱庆丰   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B22D11/14(2006.01)I; B22D11/112(2006.01)I  全部 专利代理机构：大连东方专利代理有限责任公司21212 代理人：李娜; 李馨   





摘要：





本发明涉及一种双冷场连续制备高品质铝合金圆铸锭的工艺，属于铝合金加工领域。一种双冷场连续制备高品质铝合金圆铸锭的工艺，所述工艺为热顶铸造工艺，具体为：在圆铸锭铸造过程中，向铝合金熔体心部均匀插入若干与铝合金熔体成分相同的铝合金冷料；所述铝合金冷料在铸造过程中持续插入熔体中，使心部熔体温度保持在铝合金液相线温度或高于液相线温度10℃以内，其中，所述铝合金冷料为铝合金圆管；所述熔体心部为圆形截面3/4半径圆周区域内。与现有技术相比，本发明所述方法从根本上解决了大规格铸锭铸造过程中熔体心部冷却速度较慢，径向温度梯度较大的问题，可以生产出大规格高质量的铝合金圆铸锭。 

[发明公布] 一种双冷场连续制备大规格铝合金圆铸锭的工艺 

申请公布号：CN107252880A 申请公布日：2017.10.17 

申请号：2017104949141 申请日：2017.06.26 

申请人：东北大学 

发明人：赵志浩;  秦高梧; 朱成; 王高松; 朱庆丰   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B22D11/14(2006.01)I; B22D11/112(2006.01)I  全部 专利代理机构：大连东方专利代理有限责任公司21212 代理人：李娜; 李馨   





摘要：





本发明涉及一种双冷场连续制备大规格铝合金圆铸锭的工艺，属于铝合金加工领域。一种双冷场连续制备大规格铝合金圆铸锭的工艺，所述工艺为热顶铸造工艺，具体为：在圆铸锭铸造过程中，向铝合金熔体心部均匀插入若干与铝合金熔体成分相同的铝合金冷料；所述铝合金冷料在铸造过程中持续插入熔体中，使心部熔体温度保持在铝合金液相线温度或高于液相线温度10℃以内，其中，所述铝合金冷料为实心铝合金圆棒；所述熔体心部为圆形截面1/2半径圆周区域内。与现有技术相比，本发明所述方法从根本上解决了大规格铸锭铸造过程中熔体心部冷却速度较慢，径向温度梯度较大的问题，可以生产出大规格高质量的铝合金圆铸锭。

[发明公布] 一种在碳材料表面制备Si‑SiC抗氧化涂层的方法 

申请公布号：CN106977235A 申请公布日：2017.07.25 

申请号：2017102236597 申请日：2017.04.07 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强; 姜岩; 常龙飞  

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C04B41/89(2006.01)I; C04B35/52(2006.01)I  全部 专利代理机构：沈阳东大知识产权代理有限公司21109 代理人：梁焱   





摘要：





一种在碳材料表面制备Si‑SiC抗氧化涂层的方法，属于材料技术领域，按以下步骤进行：（1）将高密度石墨块打磨抛光并洗涤烘干，获得石墨基体；（2）将SiC、酚醛树脂和无水乙醇混合搅拌均匀，超声分散；（3）将石墨基体置于料浆浸渍，自然风干再置于100~150℃烘箱中固化，形成预涂层；（4）置于管式炉中，在氮气气氛条件下700~900℃保温裂解；（5）将硅块和裂解后试样置于石墨坩埚并通过石墨板隔开；（6）抽真空升温至1650~1850℃进行气相渗硅，随炉冷却。本发明首次采用料浆浸涂结合气相硅浸渗制备Si‑SiC抗氧化涂层，易操作、成本低、涂层厚度可控制，制备周期短；过渡层可增加涂层的抗热震性能。

[发明公布] 一种氮化硅复合粉体的制备方法 

申请公布号：CN107337454A 申请公布日：2017.11.10 

申请号：2017105374476 申请日：2017.07.04 

申请人：东北大学 

发明人：茹红强;  叶超超; 宗辉; 李鸿钧; 岳新艳; 王伟; 张翠萍   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：C04B35/584(2006.01)I; C04B35/628(2006.01)I  全部 专利代理机构：北京易捷胜知识产权代理事务所(普通合伙)11613 代理人：齐胜杰   





摘要：





本发明涉及陶瓷材料技术领域，尤其涉及一种氮化硅复合粉体的制备方法。该氮化硅复合粉体的制备方法包括如下步骤：S1、将硝酸铝和硝酸钇按摩尔比5：2.5‑3加入水中，形成原料溶液；S2、将尿素加入原料溶液中，形成混合溶液；S3、将氮化硅粉体加入混合溶液中，形成混合物；S4：对混合物进行热处理，热处理温度为25‑99℃，热处理后进行固液分离，得到的固体干燥物为氮化硅复合粉体。本发明的氮化硅复合粉体的制备方法，不仅工艺简单而且PH值容易控制，便于推广，此外，在氮化硅表面包覆形成的纳米级烧结助剂均匀。

[发明公布] 一种PVC膜Ce（Ⅳ）离子选择性电极及其制备方法和应用 

申请公布号：CN106908503A 申请公布日：2017.06.30 

申请号：2017101351884 申请日：2017.03.08 

申请人：东北大学 

发明人：薛向欣;  何金桂; 李勇; 茹红强; 黄小卫   

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：G01N27/333(2006.01)I  全部 专利代理机构：大连东方专利代理有限责任公司21212 代理人：李馨   





摘要：





本发明提供一种PVC膜Ce(Ⅳ)离子选择性电极及其制备方法和应用，所述电极包括如下结构：PVC活性膜置于PVC电极管的一端，PVC电极管内添加内参比溶液，Ag/AgCl电极插入内参比溶液内作为内参比电极，PVC电极管的另一端由连接有导线的电极帽封盖。本发明还公开了上述电极的制备方法及应用，活化后的Ce(Ⅳ)离子选择性电极与饱和甘汞电极组成电化学电池，根据E‑lgC工作曲线从而测得待测溶液中Ce(Ⅳ)离子浓度。本发明具有选择性好、灵敏度高、检测速度快、结果准确、稳定性好、测量浓度范围广、操作方法简单等特点。

[发明公布] 一种Sn‑Bi系合金焊粉及其制备方法 

申请公布号：CN107442965A申请公布日：2017.12.08

申请号：201710687622X申请日：2017.08.11

申请人：东北大学

发明人：李晓东;  叶灵敏; 孙旭东; 张牧 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B23K35/26(2006.01)I; B23K35/40(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及一种Sn‑Bi系合金焊粉及其制备方法，涉及焊粉制备技术领域，所述Sn‑Bi系合金焊粉为由Bi、Sn、Cd和Pb金属元素合成的固态合金粉体，其中，各种金属元素在所述Sn‑Bi系合金焊粉中的质量百分比分别为Pb：26.815％；Sn：13.304％；Bi：49.391％；Cd：10.085％；  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种单分散球形Y2O3和Al2O3粉制备(Y1‑xYbx)AG透明陶瓷的方法 

申请公布号：CN107573071A申请公布日：2018.01.12

申请号：2017108938127申请日：2017.09.28

申请人：东北大学

发明人：李金生;  孙旭东; 张玉文; 刘志发; 杜耀豪; 齐西伟 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C04B35/505(2006.01)I; C04B35/626(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明属于材料技术领域，提供一种单分散球形Y2O3和Al2O3粉制备(Y1‑xYbx)AG透明陶瓷的方法。采用均相共沉淀法制备了单分散球形Al2O3粉，与制备的单分散球形Y2O3粉和纳米Yb2O3混合作为原料，采用固相反应法、压制成型和真空烧结技术制备Yb:YAG透明陶瓷。制备的球形Y2O3  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 低温焊膏用免清洗助焊剂及其制备方法 

申请公布号：CN107442970A申请公布日：2017.12.08

申请号：2017106819532申请日：2017.08.10

申请人：东北大学

发明人：李晓东; 叶灵敏; 孙旭东; 张牧 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B23K35/362(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明公开了一种低温焊膏用免清洗助焊剂及其制备方法，属于焊料技术领域。助焊剂包括以下质量百分比的组分：复配溶剂79～82％；活性剂7～14％；触变剂2～5％；缓蚀剂0.1～0.5％；pH调节剂1～8％；抗氧化剂0.5％和成膜剂0.25％；复配溶剂由沸点超过200℃的高沸点有机溶  全部 【发明专利申请】 事务数据

[发明公布] 一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法 
申请公布号：CN106947963A申请公布日：2017.07.14

申请号：2017101925431申请日：2017.03.28

申请人：东北大学

发明人：刘常升;  谭隽阳; 郝俊杰; 安振强 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：C23C22/17(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明涉及一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法，属于表面处理技术领域。一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法，所述方法首先通过化学沉积法在超低碳钢基体的表面沉积磷化层，使超低碳钢基体的表面沉积磷化层，使超低碳钢基体表面的表面粗糙度达到1.7～2.6μm；然后  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种利用激光选区熔化技术制备24CrNiMo贝氏体合金钢的方法 
申请公布号：CN107214336A申请公布日：2017.09.29

申请号：2017104580103申请日：2017.06.16

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  魏明炜; 刘常升; 郭快快; 梁京; 崔彤 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B22F3/105(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明提供一种利用激光选区熔化技术制备24CrNiMo贝氏体合金钢的方法，该方法包括利用激光器按照预先设定的激光选区熔化扫描路径对铺展在基板上的24CrNiMo合金钢粉末进行扫描至粉末熔化的步骤。本发明通过优化工艺参数，利用C、Cr、Ni、Mo等合金元素的作用，在激光选区  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种激光增材制造12CrNi2合金钢的方法 
申请公布号：CN107175330A申请公布日：2017.09.19

申请号：2017104227889申请日：2017.06.07

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  王瑞雪; 刘常升; 郭快快; 梁京 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B22F3/105(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明公开了一种激光增材制造12CrNi2合金钢材料的方法，该方法包括采用半导体激光器将12CrNi2合金钢粉末沉积于基板材料的激光直接沉积成形步骤。本发明选择12CrNi2合金钢粉末，优化激光直接沉积成形技术工艺，制备出无裂纹等缺陷的合金钢材料，该材料硬度高、具有良好  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种用于激光增材制造的12CrNi2Re合金钢粉末及其制备方法和应用 
申请公布号：CN107747038A申请公布日：2018.03.02

申请号：2017110422605申请日：2017.10.30

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  王瑞雪; 陈雪婷; 刘常升; 梁京; 郭快快; 魏明炜 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C22C38/02(2006.01)I;  全部 

摘要： 本申请公开了一种用于激光增材制造的12CrNi2Re合金钢粉末及其制备方法和应用。所述粉末组成为按质量百分含量：C：0.1～0.17％、Mn：0.3～0.6％、Si：0.17～0.37％、Cr：0.6～0.9％、Ni：0.6～0.9％、Ce或Y：0.8～1.5％、余量为Fe。将12CrNi2Re合金钢冶炼加工成铸锭，置  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] Mo‑Ni‑ZrO2梯度涂层及激光直接沉积制备方法 
申请公布号：CN106435568A申请公布日：2017.02.22

申请号：2016109081997申请日：2016.10.18

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  王瑞雪; 尹桂莉; 梁京; 刘常升; 崔彤; 李慧莉 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号11巷 分类号：C23C24/10(2006.01)I; C22C19/03(2006.01)I  全部 摘要： 一种Mo‑Ni‑ZrO2梯度涂层及激光直接沉积制备方法，梯度涂层具有若干个梯度层，各个梯度层均由Mo金属粉末、Ni金属粉末和ZrO2粉末复合而成，相邻两个梯度层的复合粉末的质量百分数不完全相同；制备方法：1)按梯度涂层各个梯度层成分配比，称料混合球磨后烘干，得复合粉  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种基于激光超声的弹性常数的无损检测方法及设备 
申请公布号：CN107860716A申请公布日：2018.03.30

申请号：2017110353041申请日：2017.10.30

申请人：东北大学

发明人：战宇;  方奔; 陈春明; 刘常升; 孔祥伟 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：G01N21/17(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明的一种基于激光超声的弹性常数的无损检测方法及设备，包括：将脉冲激光聚焦后作用到待检测材料正面的激励点产生超声波；将探测激光照射在待检测材料正面的接收点，反射光发生多普勒效应和干涉现象，获得表面波信号；通过探测样品表面的脉冲激光信号提供超声波信  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种金属材料表面超疏水膜的制备方法 
申请公布号：CN106987872A申请公布日：2017.07.28

申请号：2017101079438申请日：2017.02.27

申请人：东北大学

发明人：刘常升;  谭隽阳; 郝俊杰; 安振强 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C25D3/12(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种金属材料表面超疏水膜的制备方法，属于金属材料表面疏水化处理技术领域。该方法步骤为：将金属基体进行预处理，除去金属基体表面的油污及氧化物；以除杂后的金属基体为阴极，惰性电极材料、纯Ni电极或铅锡合金电极作为阳极，电极间距为0.5～2cm，置于电镀液中进行  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种利用激光选区熔化技术制备增韧24CrNiMo合金钢的方法 
申请公布号：CN107498054A申请公布日：2017.12.22

申请号：2017109474539申请日：2017.10.12

申请人：东北大学

发明人：陈岁元;  邓育灵; 魏明炜; 王瑞雪; 刘常升; 梁京; 崔彤 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：B22F3/105(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明涉及一种激光选区熔化技术制备增韧24CrNiMo合金钢的方法。本发明通过机械球磨制备出质量比确定、物相均一的24CrNiMo/CeO2复合粉末，按照预定的激光选区熔化路径和工艺参数逐层快速成形出合金钢构件。通过CeO2在激光熔池内细化晶粒、净化熔池等作用，成形出组织细  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种搅拌摩擦加工预防铝合金搭接焊晶界液化裂纹的方法 
申请公布号：CN107150165A申请公布日：2017.09.12

申请号：2017102549267申请日：2017.04.19

申请人：东北大学

发明人：何长树;  张志强; 李颖; 田妮 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 分类号：B23K20/12(2006.01)I;  全部 

摘要： 一种搅拌摩擦加工预防铝合金搭接焊晶界液化裂纹的方法，在采用熔焊对铝合金厚板搭接焊之前，对参与焊缝形成的厚板端面进行搅拌摩擦加工预处理，预处理部位由于受到摩擦热和剧烈塑性变形作用，原纤维状晶粒发生完全动态再结晶，形成细小的等轴晶，晶界处的低熔点共晶相  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种耐高温抗氧化的金属基自润滑复合材料及其制备方法 
申请公布号：CN107177758A申请公布日：2017.09.19

申请号：2017103821687申请日：2017.05.26

申请人：东北大学

发明人：陈明辉; 王群昌; 王福会 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C22C19/05(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明涉及耐高温腐蚀与自润滑领域，具体涉及一种耐高温抗氧化的金属基自润滑复合材料及其制备方法。该复合材料是以高铝镍基合金为基体，氟化钙/氟化钡共晶以及搪瓷为自润滑相，以三氧化二铝为硬质相，以二氧化铈、三氧化二钇等任意配比的稀土氧化物为抗氧化剂共同组成  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种埋地钢构件用防腐蚀涂料及其制备方法与应用 
申请公布号：CN107513348A申请公布日：2017.12.26

申请号：2017108872933申请日：2017.09.27

申请人：东北大学;

发明人：王福会;  王成; 崔宇; 王路; 朱圣龙; 丛延峰; 关杰; 王铁成 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C09D183/04(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明涉及埋地金属构件的防护技术，具体为一种埋地钢构件用防腐蚀涂料及其制备方法与应用。按质量份数计，涂料的组成为：有机硅树脂30～100份，环氧树脂20～80份，耐高温防腐蚀填料5～60份，固化剂与环氧树脂的比例为1:3～9，稀释剂0～50份。将防腐蚀填料放入研磨粉碎  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高硬耐磨抗热冲击的厚钽涂层及其制备方法 
申请公布号：CN107130212A申请公布日：2017.09.05

申请号：2017102987011申请日：2017.04.27

申请人：东北大学发

明人：陈明辉; 王群昌; 王福会 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C23C14/16(2006.01)I; C23C14/35(2006.01)I  全部 

摘要： 本发明涉及耐磨涂层领域，特别提供一种高硬耐磨抗热冲击的厚钽涂层及其制备方法。该钽涂层成分为100％的α相钽，具有较高的韧性。同时，在体心立方晶格的α相钽中固溶微量的氮原子，提高钽涂层的硬度及弹性模量，从而提高涂层的耐磨与抗热冲击性能。钽涂层的最终厚度可  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 以氢化海绵钛为原材料制造钛与钛合金及其零部件的方法 
申请公布号：CN107760897A申请公布日：2018.03.06

申请号：2017110305809申请日：2017.10.30

申请人：东北大学

发明人：牛红志; 张德良；孙倩倩；张海瑞

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C22C1/04(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于钛与钛合金的制备和加工成形技术领域，具体涉及一种以氢化海绵钛为原材料制造粉末冶金钛与钛合金及其零部件的方法，其工艺流程：海绵钛氢化→同步球磨制粉氢化钛粉末或者混合粉末→粉末压坯→快速烧结并同步脱氢→热机械固结或者成型→彻底真空脱氢→合金制  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高热稳定性氧化钇弥散强化纳米结构铜基复合粉末及其制备方法 
申请公布号：CN107377966A申请公布日：2017.11.24

申请号：2017105981888申请日：2017.07.21

申请人：东北大学

发明人：周登山; 耿宏伟; 张德良 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B22F1/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明属于粉末冶金领域，具体涉及一种高热稳定性氧化钇弥散强化纳米结构铜基复合粉末及其制备方法。技术方案如下：一种高热稳定性氧化钇弥散强化纳米结构铜基复合粉末，原料包括：Cu粉、纳米Y2O3粉和TiH2粉；原料配比为：0.5vol.％‑5.5vol.％纳米Y2O3粉，0.05wt.％‑  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种REBCO高温超导带材的低阻连接装置及其制造方法 
申请公布号：CN107799917A申请公布日：2018.03.13

申请号：2017109845844申请日：2017.10.20

申请人：东北大学

发明人：章曙东; 徐世伟; 陈一民 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：H01R4/68(2006.01)I; H01R43/02(2006.01)I  全部

 摘要： 本发明属于高温超导材料技术领域，尤其涉及一种REBCO高温超导带材的低阻连接装置。包括两个超导带材层，所述两个超导带材层的表面均覆盖有金属保护层；其特征在于，所述两个超导带材层之间具有一个通过过渡式焊接层连接的连接面；所述过渡式焊接层从上到下依次为高熔焊  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种高温碳化有机物制备碳基吸波材料的方法 
申请公布号：CN107098332A申请公布日：2017.08.29

申请号：201710492621X申请日：2017.06.26

申请人：东北大学

发明人：祁阳; 戚聿杰 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：C01B32/05(2017.01)I; C09K3/00(2006.01)I  全部 摘要： 本发明公开了一种碳基吸波材料的制备方法，以糖水热碳化产物作为前驱物，经过高温碳化，在丙酮中与石蜡均匀混合分散后固化成型。本发明原料价格低廉资源丰富，制备过程重复性好，节能环保，制备的碳基吸波材料密度低，优于传统的金属基体吸波材料，在电磁波X波段具有优  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 溶胶凝胶法制备(00l)方向外延的Bi2212超导薄膜 
申请公布号：CN107248430A申请公布日：2017.10.13

申请号：2017105730682申请日：2017.07.14

申请人：东北大学

发明人：祁阳; 王天林 

地址：110819辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：H01B12/06(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明涉及溶胶凝胶法制备(00l)方向外延的Bi2212超导薄膜，以金属硝酸盐为原料，乙二胺四乙酸为络合剂，羟乙基纤维素为表面活性剂，以SrTiO3(100)或MgO(100)为基底，利用溶胶凝胶法制备高纯度、低表面粗糙度的(00l)方向外延的Bi2212超导薄膜。本发明方法制备的Bi2212超  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种降低闪烁单晶制备过程中石英管破损率的方法 
申请公布号：CN107675247A申请公布日：2018.02.09

申请号：2017109325182申请日：2017.10.10

申请人：东北大学

发明人：祁阳; 谭俊 

地址：110169辽宁省沈阳市浑南区创新路195号 分类号：C30B11/00(2006.01)I;  全部 

摘要： 本发明公开一种降低闪烁单晶制备过程中石英管破损率的方法，将石英管拉拔成上粗下细的异形石英管，并在内壁镀膜，外壁安装应变片，通过应变幅度的反馈控制单晶生长速度，预防石英管破损，待晶体形成后将异形石英管倒置，待冷却到室温后，取出闪烁晶体。本发明的优点：  全部 【发明专利申请】 事务数据
[发明公布] 一种密排六方系多层金属复合材料及其制备方法 
申请公布号：CN108081701A申请公布日：2018.05.29
申请号：2017113890274申请日：2017.12.21
申请人：东北大学

发明人：贾楠;  姜爽; 刘贻亮; 李灯聪; 樊震; 赵骧 

地址：110000辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号 分类号：B32B15/01(2006.01)I;  全部 摘要： 本发明提供一种密排六方系多层金属复合材料及其制备方法。本发明将密排六方金属与再结晶温度较高的金属复合，通过预处理消除了密排六方金属层中不利于其塑性变形的基面织构；在叠轧过程中，通过控制轧制温度，避免叠轧过程中密排六方金属层内均较强的有害织构({0001}基  全部 【发明专利申请】 事务数据

未公开专利：

[发明专利]溶胶凝胶法制备(00l)方向外延的Bi2212超导薄膜的方法

申请号：201710573068.2 申请时间：2017.7.14 申请人：祁阳、王天林

[发明专利]一种可吸收骨修复材料及其制备方法

申请号：201610783145.2 申请时间：2016.9.1 申请人：张二林，王晓燕，李维国

3、[发明专利]一种脊柱融合器

申请号：201610422291.2 申请时间：2016.6.15 申请人：张二林，王晓燕，李维国

4、[发明专利]一种高强度、高塑性、耐腐蚀钛合金及其制备方法和应用

申请号：201610544182.8 申请时间：2016.7.11 申请人：张二林，李胜义

5、[发明专利]激光直接沉积陶瓷颗粒增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法

申请号：201610694687.2 申请时间：2016.08.19 申请人：陈岁元，刘媛媛，史蕊蕊，彭永刚，张召，尹桂莉，梁京，刘常升

6、[发明专利]激光3D打印用TC21钛合金粉末制备和使用方法

申请号：201611023629.3 申请时间：2016.11.15 申请人：陈岁元，王栋，刘常升， 郭快快，魏明炜，梁京

7、[发明专利]激光增材24CrNiMoRe合金钢粉末及制备方法

申请号：201611097614.1 申请时间：2016.12.03 申请人：陈岁元，魏明炜，孙苗，郭快快，梁京，刘常升

8、[发明专利]一种适用于实验室的环保节能除锈酸洗装置

申请号：201610311732.1 申请时间：2016.05.13 申请人：申勇峰,薛文颖

9、[发明专利]一种三位一体式纳米压痕实验方法

申请号：201610311959.6 申请时间：2016.05.13 申请人：申勇峰, 薛文颖, 李天瑞, 冯晓伟,杨世全

10、[发明专利]一种纳米级球形渗碳体强化的铁素体钢板及其制备方法

申请号：CN201610021946.5 申请时间：2016.01.13 申请人：申勇峰, 王鹏杰, 冯晓伟,杨世全

11、[发明专利]一种三层结构敏感层酞菁气敏传感器及其制备方法

申请号：201611122907.0 申请时间：2016.12.08 申请人：张宪民，张润鑫，艾小微，包涵，林佳新，仝军伟，秦高梧

12、[实用新型]一种模拟重力法电镀锌工艺的试验设备

申请号：201621132371.6 申请时间：2016.10.18 申请人：刘常升；于振宇；于晓中；陈岁元；梁京；商硕；张滨

申请专利共162项

